| 附件 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018年建材产品及安全防护用具抽检不合格情况汇总表 |
| 序号 | 地区 | 责任单位 | 产品名称 | 规格型号 | 不合格的检验项目 |
| 1 | 广州 | 广东新南方建设集团有限公司 | 建筑排水管材 | dn50 e2.0 | 拉伸屈服强度 |
| 2 | 广州 | 广东新南方建设集团有限公司 | 密目式安全网 | ML-1.8×6 | 耐贯穿性能 |
| 3 | 广州 | 广东新南方建设集团有限公司 | 钢管脚手架扣件 | GKZ48 | 扭转刚度性能、扭力矩试压 |
| 4 | 汕头 | 广东国基建设有限公司 | 密目式安全网 | ML-1.8×6 A级 | 耐贯穿性能、耐冲击性能 |
| 5 | 汕头 | 汕头市宏基混凝土构件有限公司 | 建筑用砂 | 中砂Ⅱ区 | 颗粒级配 |
| 6 | 韶关 | 汕头市达濠建筑总公司 | 密目式安全网 | ML-1.8×6 A级 | 耐冲击性能 |
| 7 | 韶关 | 汕头市达濠建筑总公司 | 钢管脚手架扣件 | GKZ48 | 扭转刚度性能 |
| 8 | 韶关 | 韶关市第一建筑工程有限公司 | 建筑排水管材 | dn110 | 拉伸屈服强度 |
| 9 | 惠州 | 山东长箭建设集团有限公司 | 建筑排水管材 | dn50 en2.0 | 拉伸屈服强度 |
| 10 | 惠州 | 山东长箭建设集团有限公司 | 密目式安全网 | ML-1.8m×6 A级 | 耐贯穿性能、耐冲击性能 |
| 11 | 惠州 | 山东长箭建设集团有限公司 | 防水涂料 | 多组分Ⅰ型 | 拉伸强度、断裂伸长率、粘结强度 |
| 12 | 东莞 | 福建省世新工程营造有限公司 | 密目式安全网 | ML-1.8×6 A级 | 耐贯穿性能、耐冲击性能、阻燃性能 |
| 13 | 东莞 | 福建省世新工程营造有限公司 | 钢管脚手架扣件 | GKZ48 | 抗滑性能、抗破坏性能、扭转刚度性能 |
| 14 | 中山 | 中山市第一建筑工程有限公司 | 密目式安全网 | ML-1.8×6 | 耐贯穿性能、耐冲击性能 |
| 15 | 中山 | 广东中泸建设工程有限公司 | 漏电开关 | DZ47LE-63 C40 230W | 时间-（过）电流特性试验、温升试验、剩余电流条件下验证动作特性、验证试验装置在额定电压极限值时的动作性能 |
| 16 | 肇庆 | 福建才溪建设集团有限公司 | 防水涂料 | 单组分Ⅰ型 | 断裂伸长率、固体含量 |
| 17 | 肇庆 | 福建才溪建设集团有限公司 | 防水卷材 | PY类Ⅱ型PE膜3.0mm | 拉力、最大拉力时延伸率 |
| 18 | 揭阳 | 揭阳市捷通混凝土有限公司 | 粉煤灰 | F类Ⅱ级 | 烧失量 |