附件1

广东省住房和城乡建设厅2020年

建材打假抽样检测统计表

| 序号 | 建材种类 | 抽检数量（组） | 合格数量（组） | 不合格数量（组） | 合格率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢筋 | 66 | 66 | 0 | 100.0% |
| 2 | 水泥 | 17 | 17 | 0 | 100.0% |
| 3 | 粉煤灰 | 20 | 20 | 0 | 100.0% |
| 4 | 混凝土试块 | 23 | 23 | 0 | 100.0% |
| 5 | 蒸压灰砂砖 | 1 | 1 | 0 | 100.0% |
| 6 | 墙体涂料 | 3 | 3 | 0 | 100.0% |
| 7 | 镀锌钢管 | 4 | 4 | 0 | 100.0% |
| 8 | PVC电工套管 | 35 | 35 | 0 | 100.0% |
| 9 | 电缆桥架 | 2 | 2 | 0 | 100.0% |
| 10 | 镀锌电线管 | 6 | 6 | 0 | 100.0% |
| 11 | 电线电缆 | 12 | 12 | 0 | 100.0% |
| 12 | 小型断路器 | 2 | 2 | 0 | 100.0% |
| 13 | 插座 | 2 | 2 | 0 | 100.0% |
| 14 | 陶瓷砖 | 12 | 12 | 0 | 100.0% |
| 15 | 陶瓷砖胶粘剂 | 1 | 1 | 0 | 100.0% |
| 16 | 腻子粉 | 6 | 6 | 0 | 100.0% |
| 17 | 铝单板 | 1 | 1 | 0 | 100.0% |
| 18 | 挤塑板 | 1 | 1 | 0 | 100.0% |
| 19 | 混凝土外加剂 | 21 | 20 | 1 | 95.2% |
| 20 | 防水涂料 | 12 | 11 | 1 | 91.7% |
| 21 | 混凝土用砂 | 25 | 22 | 3 | 88.0% |
| 22 | 给水管材 | 15 | 13 | 2 | 86.7% |
| 23 | 排水管材（PVC-U） | 20 | 15 | 5 | 75.0% |
| 24 | 防水卷材 | 17 | 11 | 6 | 64.7% |
| 25 | 蒸压加气混凝土砌块 | 2 | 0 | 2 | 0.0% |
| 合计 |  | 326 | 306 | 20 | 93.9% |