广东省标准     GD

DBJ/T15－66－20××

建筑门窗幕墙玻璃贴膜节能技术标准

Technical standard for energy-efficient windows film installation on construction glass

修订征求意见稿

202×－××－×× 发布                             202×－××－×× 施行

广东省住房和城乡建设厅 发布

本标准不涉及专利

广东省标准

建筑门窗幕墙玻璃贴膜节能技术标准

Technical standard for energy-efficient windows film installation on construction glass

DBJ/T15－66－20××

备案号J××××-20××

批准部门：广东省住房和城乡建设厅

实施日期：202×年××月××日

广东省住房和城乡建设厅

关于发布广东省标准《建筑门窗幕墙玻璃贴膜节能技术标准》的公告

粤建公告【20××】××号

现批准《建筑门窗幕墙玻璃贴膜节能技术标准》为广东省地方标准，编号为DBJ/T15-66-20××，自20××年××月××日起实施。

本标准由广东省住房和城乡建设厅负责管理，华南理工大学建筑节能研究中心负责具体技术内容的解释。

广东省住房和城乡建设厅

二0××年××月××日

前  言

根据【标准编制、修订计划批复文件】（《广东省住房和城乡建设厅关于发布<2019年广东省工程建设标准（复审）修订计划>的通知》）的要求，由华南理工大学建筑节能研究中心为主编单位，会同13个单位共同修订了本标准。

为了进一步贯彻执行广东省建筑节能的要求，编制组本着技术先进、安全有效、节能适用、经济合理的原则，参照了国内外标准、规程和本省有关单位的实践经验，听取了有关生产、设计、施工、科研、质检等部门专家的意见后修订了本标准，主要更新了隔热膜试件热工性能等级，更新了引用标准等内容。标准内容包括总则、术语与分类、材料、设计、施工、产品和施工质量验收共6章及2个附录。

在本标准执行过程中，如发现需要修改或补充之处，请将意见和相关材料函告华南理工大学建筑节能研究中心（广州市天河区五山路381号，邮编510640， 邮箱wylining@163.com），以供今后修订时参考。

主 编 单位：华南理工大学

东莞理工学院

参 编 单位：广东省建筑科学研究院集团股份有限公司

广东省建筑设计研究院集团股份有限公司

珠海科技学院

广州市市政集团设计院有限公司

广州市建筑科学研究院有限公司

江苏航天山由科技有限公司

西安航天三沃化学有限公司

广东省顶层建设集团有限公司

济源市舜峰纳米科技有限公司

富登实业（上海）有限公司

浦诺菲新材料有限公司

宁波瑞凌新能源科技有限公司

广州航海学院

广州绿能建筑科技有限公司

主要起草人： 孟庆林 李宁 周荃 王世晓 李洁 张楠 甘润华 王兰芳 高建斌 李长太 尹正希 姚曙光 张建军 王岩 徐静涛 杨建坤 严志伟

正  文  目  次

1 总  则	1

2 术语与分类	2

2.1 术语	2

2.2 分类与标记	4

3 材  料	5

3.1 隔热膜	5

3.2 玻  璃	7

3.3 辅助材料	7

4 设  计	8

4.1 一般规定	8

4.2 隔热膜设计选型	8

4.3 隔热贴膜玻璃的热应力设计	9

5 施  工	12

5.1 一般规定	12

5.2 隔热膜的装贴	12

5.3 隔热膜保护	13

6 产品与施工质量验收	14

6.1 一般规定	14

6.2 进场检验	14

6.3 施工检验	14

6.4 试验方法	15

6.5 检验规则	15

附录A  隔热膜性能指标	17

本标准用词说明	22

引用标准名录	23

条 文 说 明	24

Contents

1 General provisions.......................................................................................................1

2 Terms And Classification..........................................................................................2

2.1 Terms..............................................................................................................................2

2.2 CLASSIFICATION AND Labels.................................................................................4

3 materials reqirements..............................................................................................3

3.1 tHERMAL INSULATING FILMS......................................................................................5

3.2 GLASS FOR FILMS.............................................................................................................7

3.3 auxiliary materials..................................................................................................7

4 thermal performance design................................................................................6

4.1 General requirementS.........................................................................................8

4.2 design and selection of thermal insulating films.............................8

4.3 thermal stress design of glass for films................................................9

5 Construction..................................................................................................................12

5.1 General Requirements.......................................................................................12

5.2 construction OF THERMAL INSULATING FILMS...........................................12

5.3 Product protection.............................................................................................13

6 PRODUCTS AND CONSTRUCTION QUALITY ACCEPTANCE.....................................14

6.1 GENERAL Requirements.......................................................................................14

6.2 ENTRY INSPECTION....................................................................................................14

6.3 CONSTRUCTION INSPECTION .................................................................................14

6.4 TESTING METHODS.....................................................................................................15

6.5 INSPECTION RULES.....................................................................................................15

APPENDIX a PERFORMANCE of THERMAL INSULATING FILMS..............................17

EXPLANATION OF WORDING IN THIS CODE ..................................................................22

LIST OF QUOTED STANDARDS...........................................................................................23

Explanation of provisions.........................................................................................24

- 1 总  则

      - 为贯彻建筑节能技术政策、规范，使建筑门窗幕墙玻璃贴膜工程的设计、施工和验收有章可循，确保建筑工程质量，特制定本标准。

      - 本标准适用于工业和民用建筑门窗、幕墙玻璃贴膜工程的设计、施工和验收，适用于一般工业和民用既有建筑门窗、幕墙玻璃贴膜改造工程的设计、施工和验收。

      - 玻璃贴膜的设计、施工和验收，除应执行本标准外，尚应符合国家、地方现行有关规范和标准的规定。

- 2 术语与分类

- 2.1 术语

    - 隔热膜 insulation film

建筑隔热玻璃膜，简称隔热膜，是一种安装在玻璃表面，可以起到隔热，隔紫外线，减少眩光等阳光控制功能的单层或者多层聚酯薄膜，其表面通常有耐磨层，背面有安装胶和防粘保护膜。

    - 可见光透射比 visible transmittance (τv)

玻璃透过的可见光通量与投射到其表面的可见光通量的百分比，波长范围：380 nm~780 nm。

    - 可见光反射比 visible reflectivity (ρv)

玻璃反射的可见光通量与投射到其表面的可见光通量的百分比，波长范围：380 nm~780 nm。

    - 可见光吸收比 visible absorptance (αv)

玻璃吸收的可见光通量与投射到其表面的可见光通量的百分比，波长范围：380nm~780 nm。

    - 紫外线透射比 ultraviolet transmittance (τuv)

玻璃透过的紫外线通量与投射到其表面的紫外线通量的百分比，波长范围：300nm~380nm。

    - 拉伸强度tensile strength

单位截面薄膜在膜层拉伸断裂时的拉力，单位：Pa。

    - 断裂强度break strength

单位宽度薄膜在膜层拉伸断裂时的拉力，单位：N/25mm。

    - 剥离强度peel strength

单位宽度薄膜从玻璃表面成180度剥离时所需的力，单位：N/25mm。

    - 断裂延伸率elongation at break

当进行断裂拉伸试验时，薄膜样品断裂时薄膜长度增加的百分率，单位：%。

    - 麻点 dusts

在自然散射光均匀照射下，从隔热膜的透射方向观察膜耐磨表层和安装胶层，相对于耐磨表层和胶层材料有明显可见的点状固体缺陷。

    - 斑点 inclusion（clear, dark, white）

在自然散射光均匀照射下，从隔热膜的透射方向观察膜层中整体色泽较暗或较浅的缺陷。

    - 斑纹 stripes

在自然散射光均匀照射下，从隔热膜的反射方向观察膜层表面色泽发生变化的云状、放射状或条纹状的缺陷。

    - 皱褶 crease

从隔热膜的透射方向看，薄膜表面出现的不可逆转的折痕。

    - 膜面划伤 scratch lines

隔热膜表面各种线状的划痕，可见程度取决于它们的长度、宽度、位置和分布。

    - 外贴膜external installation

用于贴在暴露于室外玻璃面的隔热膜。

    - 内贴膜room installation

用于贴在面向室内玻璃面的隔热膜。

    - 固定材料setting materials

在玻璃边缘部采用的压条、衬垫、嵌缝条、定位块、支撑块、密封垫、封边耐候胶与密封胶等的材料。

2.1.19 太阳得热系数(SHGC) solar heat gain coefficient

通过透光围护结构(门窗或透光幕墙)的太阳辐射室内得热量与投射到透光围护结构(门窗或透光幕墙)外表面上的太阳辐射量的比值。太阳辐射室内得热量包括太阳辐射通过辐射透射的得热量和太阳辐射被构件吸收再传入室内的得热量两部分。

2.1.20 透光围护结构太阳得热系数solar heat gain coefficient (SHGC) of transparent envelope

在照射时间内，通过透光围护结构部件（如：窗户）的太阳辐射室内得热量与透光围护结构外表面（如：窗户）接收到的太阳辐射量的比值。

- 2.2 分类与标记

2.2.1 隔热膜按使用方式分为内贴膜和外贴膜两类。

2.2.2在玻璃贴膜的外包装上必须有包含以下内容的产品标记：

膜的分类、膜的厚度、膜的主要性能指标、膜的颜色。

注：膜的厚度用阿拉伯数字表示，单位为mil（英制单位）或mm。1mil≈0.0254mm。

- 3 材  料

- 3.1 隔热膜

      - 建筑隔热玻璃膜的基材厚度（除去保护层及安装胶后）应不小于0.025 mm，并确保玻璃意外碎裂时碎片不脱落。

      - 外观质量应符合表3.1.2的规定。

表3.1.2  建筑隔热玻璃膜的外观质量

| 缺陷名称 | 说明 | 要求 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 麻点 | 直径＜0.8㎜ | 不允许密集 |  |
|  | 0.8㎜≤直径＜1.2㎜ | 中部：≤3.0×S,个 | 边部：不允许密集 |
|  | 1.2㎜≤直径＜1.6㎜ | 中部：≤2.0×S,个 | 边部：≤8.0 ×S,个 |
|  | 1.6㎜≤直径＜2.5㎜ | 中部：不允许 | 边部：≤5.0 ×S,个 |
|  | 直径＞2.5㎜ | 不允许 |  |
| 斑点 | 1.0㎜≤直径≤2.5㎜ | 中部：≤5.0×S，个 | 边部：≤6.0×S，个 |
|  | 2.5㎜＜直径≤5.0㎜ | 中部：不允许 | 边部：≤3.0×S，个 |
|  | 直径＞5.0㎜ | 不允许 |  |
| 斑纹 | 目视可见 | 不允许 |  |
| 皱褶 | 目视可见 | 不允许 |  |
| 膜面划伤 | 0.1㎜＜宽度≤0.3㎜ 长度≤60㎜ | ≤5.0XS，条，划伤间距≥100㎜ |  |
|  | 宽度＞0.3㎜或者长度＞60㎜ | 不允许 |  |
| 缺胶 | 目视可见 | 不允许 |  |
| 气泡 | 目视可见 | 不允许 |  |
| 拼接覆盖贴膜 | 拼接缝隙≤1.0mm，骑缝处覆膜宽度≥50mm，两片膜无色差。 |  |  |
| 允许个数及允许条数为各系数与S相乘所得的数值，按GB/T 8170修至整数。 |  |  |  |
| 注1：麻点密集是指在Φ100 mm面积内超过20个； 注2：S是以平方米为单位的膜面积，保留小数点后2 位； 注3：中部是指距离膜边缘75 mm以内的区域，其他部分为边部； 注4：目视是指距离玻璃表面2米。 |  |  |  |

      - 隔热膜的光学性能明示标称值的允许偏差值应符合表3.1.3的规定。

表3.1.3 隔热膜的光学性能允许偏差值

| 项 目 | 允许偏差最大值（明示标称值） |
| --- | --- |
| 可见光透射比 | ±2% |
| 可见光吸收比 | ±2% |
| 可见光反射比 | ±2% |
| 紫外线透射比 | ±0.5% |
| 太阳光直接透射比 | ±2% |
| 太阳光直接吸收比 | ±2% |
| 太阳光直接反射比 | ±2% |
| 太阳能总透射比 | ±2% |
| 太阳得热系数 | ±0.05 |

      - 隔热膜的力学性能应符合表3.1.4规定。

表3.1.4  隔热膜的力学性能

| 力学性能 | 要求 |
| --- | --- |
| 断裂强度，N/25mm | ≥100 |
| 断裂延伸率，% | ≥50 |
| 剥离强度，N/25 mm | ≥4 |

      - 隔热膜的反射色色差不得大于3.0CIELAB。

      - 隔热膜的耐磨性、耐酸性应符合表3.1.6的规定。

表3.1.6 隔热膜的理化性能

| 项目 | 允许变化最大值（明示对称值） |
| --- | --- |
| 耐磨性（△Tvis） | 4％ |
| 耐酸性（△Tvis） | 4％ |

3.1.7   隔热膜试件的热工性能按表3.1.7分级。

表3.1.7隔热膜试件注1）的热工性能等级

| 透光性能 分级 | 可见光透射比 | 太阳能总透射比 g (SHGC) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 热工性能分级 | 范围 |
| Ⅰ | τ≥70% | Ⅰ-1 | g≤0.55 |
|  |  | Ⅰ-2 | 0.55＜g≤0.65 |
|  |  | Ⅰ-3 | 0.65＜g≤0.75 |
|  |  | Ⅰ-4 | g>0.75 |
| Ⅱ | 70%>τ≥50% | Ⅱ-1 | g≤0.45 |
|  |  | Ⅱ-2 | 0.45＜g≤0.55 |
|  |  | Ⅱ-3 | 0.55＜g≤0.65 |
|  |  | Ⅱ-4 | g>0.65 |
| Ⅲ | 50%>τ≥30% | Ⅲ-1 | g≤0.40 |
|  |  | Ⅲ-2 | 0.40＜g≤0.50 |
|  |  | Ⅲ-3 | 0.50＜g≤0.65 |
|  |  | Ⅲ-4 | g>0.65 |
| Ⅳ | 30%>τ≥10% | Ⅳ-1 | g≤0.40 |
|  |  | Ⅳ-2 | 0.40＜g≤0.50 |
|  |  | Ⅳ-3 | 0.50＜g≤0.60 |
|  |  | Ⅳ-4 | g>0.60 |

注1：隔热膜试件是指隔热膜贴到3mm标准玻璃上的组合体。

- 3.2 玻  璃

      - 安装隔热膜的玻璃，其外观质量和性能应符合国家现行标准的规定。

      - 隔热膜不应安装于磨砂玻璃的磨砂面和已有蚀刻图案的蚀刻面上。

      - 有机玻璃或聚碳酸酯板上应采用专用隔热膜。

- 3.3 辅助材料

      - 隔热膜安装过程中，调配安装浓缩液、清洗浓缩液和密封中性耐候胶用水应采用符合国家饮用水标准的自来水、纯净水、蒸馏水或过滤水。

      - 清洗液应为pH值在5-7范围内的弱酸性液体，不得采用碱性或强酸性液体清洁玻璃。

      - 自带干性水活化安装胶的隔热膜（如：CDA、CDF、CD安装胶），应采用专用安装浓缩液安装。

      - 自带压敏性安装胶的隔热膜（如：PSA、PS安装胶），应采用配套的专用安装浓缩液安装或中性的表面活性剂安装。

      - 连接隔热膜与边框的中性硅酮结构密封胶（简称结构胶）应符合现行国家标准《建筑用硅酮结构密封胶》GB16776的要求。

- 4 设  计

- 4.1 一般规定

    - 建筑的业主进行单独贴膜节能改造，宜采用中性色隔热膜，不宜采用颜色鲜艳的、反光强烈的隔热膜。

    - 对于居住建筑，建筑物的物业管理单位宜制定统一的贴膜节能改造设计方案，不得禁止业主自行的贴膜节能改造，宜配合业主自行贴膜节能改造。

    - 既有建筑有遮阳隔热需求时，宜选用隔热贴膜或隔热安全贴膜；新建建筑有遮阳要求时，可选用隔热贴膜或隔热安全贴膜。

    - 普通玻璃或者钢化玻璃，存在玻璃碎裂风险时，宜选用安全贴膜或隔热安全贴膜。

    - 正常使用条件下，室内贴膜设计使用寿命不宜低于10年，室外贴膜设计使用寿命不宜低于5年。中空玻璃内部贴膜设计使用寿命不宜低于15年。

- 4.2 隔热膜设计选型

    - 居住建筑透光围护结构的太阳得热系数(SHGC)应符合《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015、《夏热冬暖地域居住建筑节能设计标准》JGJ75、《广东省居住建筑节能设计标准》DBJ/T 15-133的要求。

    - 公共建筑透光围护结构的太阳得热系数（SHGC）应符合《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015、《公共建筑节能设计标准》GB50189及《广东省公共建筑节能设计标准》DBJ 15-51的规定。

    - 隔热膜的选型设计依据宜按照《建筑门窗幕墙玻璃贴膜构造》粤17J/T143。

    - 贴膜玻璃幕墙的可见光反射比应不大于0.30，城市主干道、高架桥两侧建筑物20米以下，其余路段10米以下若是用玻璃幕墙，应采用可见光反射比不大于0.16的贴膜玻璃。

    - 居住建筑外窗玻璃的可见光透射比不小于0.4；当公共建筑的窗（包括透明幕墙）墙面积比小于0.40时，玻璃（或其他透明材料）的可见光透射比不应小于0.4。

    - 透光围护结构太阳得热系数（SHGC）应按下列公式计算：

SHGC = SHGCc ∙ SCs                                        （4.2.6-1）

SHGCc=g⋅Ag+ρs⋅Καe⋅AfAw                                      （4.2.6-2）

式中：SHGCc—门窗、幕墙自身的太阳得热系数，无量纲；

SCs—建筑遮阳系数，无建筑遮阳时取1，无量纲；

g—门窗、幕墙中透光部分的太阳辐射总透射比，无量纲；

ρs—门窗、幕墙中非透光部分的太阳辐射吸收系数，无量纲；

K—门窗、幕墙中非透光部分的传热系数[ W/ (m2∙K)]；

αe—外表面对流换热系数[ W/ (m2∙K)]，夏季取16 W/ (m2∙K)，冬季取20 W/ (m2∙K)；

Ag—门窗、幕墙中透光部分的面积（m2）；

Af—门窗、幕墙中非透光部分的面积（m2）；

Aw—门窗、幕墙的面积（m2）。

工程设计的玻璃系统贴膜后的SHGC值应按JGJ/T151规定的方法计算。

- 4.3 隔热贴膜玻璃的热应力设计

    - 建筑隔热玻璃膜安装于各种结构的钢化或半钢化玻璃上，不受太阳光直接吸收比限制。

    - 建筑隔热玻璃膜安装于普通退火玻璃上时，太阳光直接吸收比应符合表4.3.2的规定。

表4.3.2隔热膜太阳光直接吸收比限定

| 玻璃结构类型 | 单层透明 | 中空、透明 | 夹胶透明 | 着色 | 着色、中空 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 太阳光直接吸收比 | ≤64％ | ≤62％ | ≤58％ | ≤52％ | ≤52％ |

    - 隔热膜安装在普通退火玻璃上时，如太阳光直接吸收比超出表4.3.2规定的，应考虑玻璃窗框条件、局部遮阳产生的额外热应力，使玻璃承受的最大应力值不超过边缘强度设计值。玻璃边缘强度设计值应按表4.3.3来采用，热应力按《建筑玻璃应用技术规程》JGJ 113规定的方法计算。

表4.3.3玻璃端面强度设计值

| 玻璃结构类型 | 厚度（mm） | 许用应力设计值（MPa） |
| --- | --- | --- |
| 平板玻璃、着色玻璃、镀膜玻璃、超白浮法玻璃、 | 3-12 | 20 |
|  | 15-19 | 17 |
| 压花玻璃 | 6、8、10 | 12 |
| 夹丝玻璃 | 6、8、10 | 10 |
| 注: 夹层玻璃、真空玻璃和中空玻璃端面强度设计值与单片玻璃的相同。 |  |  |

    - 建筑玻璃在日光照射下，其热应力应按下式计算：

（4.3.4）

式中 ——玻璃的热应力，MPa；

——玻璃的弹性模量，MPa；

——玻璃的线膨胀系数，/K；

——阴影系数，按表4.3.4-1取值；

——窗帘系数，按表4.3.4-2取值；

——面积系数，按表4.3.4-3取值；

——边缘温度系数，按表4.3.4-4取值；

——玻璃中心温度，℃；

——窗框温度，℃。

表4.3.4-1 阴影系数

| 阴影形状 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 系数 | 1.3 | 1.6 | 1.7 | 1.7 |
|  | 适用于阴影宽度大于100mm的情况，如门边立柱、门窗横档或其他 |  |  | 树木、广告牌等在玻璃上形成三角阴影 |

表4.3.4-2窗帘系数

| 窗帘形式 | 薄的丝织品 |  | 厚丝织品 | 百叶窗 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 窗帘与玻璃的距离（mm） | <100 | ≥100 | <100 | ≥100 |
| 系 数 | 1.3 | 1.1 | 1.5 | 1.3 |

表4.3.4-3面积系数

| 面积（m2） | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 系数 | 0.95 | 1.00 | 1.04 | 1.07 | 1.09 | 1.10 | 1.12 | 1.14 | 1.16 |

表4.3.4-4边缘温度系数

| 安装形式 | 固定窗 | 开启窗 |
| --- | --- | --- |
| 油灰、非结构密封垫 | 0.95 | 0.75 |
| 实心条＋弹性密封胶 | 0.80 | 0.65 |
| 泡沫条＋弹性密封胶 | 0.65 | 0.50 |
| 结构密封垫 | 0.55 | 0.48 |

    - 单片贴膜玻璃中心温度应按式（4.3.5）计算。

（4.3.5）

其中，——太阳辐射照度，W/m2；

——玻璃的太阳光直接吸收比；

——室外温度，℃；

——室内温度，℃。

    - 装配玻璃板边框温度Ts应按式（4.3.6）计算。

（4.3.6）

式中： ——室外温度，℃,夏季时应取十年内最高温度值，冬季时应取十年内最低温度值；

——室内温度，℃,取室内设定的温度值，冬季为20℃，夏季为25℃。

- 5 施  工

- 5.1 一般规定

5.1.1  贴膜根据工程需要，分为在建筑已安装玻璃贴膜和未安装玻璃贴膜两种。

5.1.2  大多数玻璃膜适用于室内，如外贴时应使用外贴膜。

5.1.3  隔热膜装贴企业应具有相应的专业资质，贴膜施工的人员应经过专业培训。

5.1.4  贴膜施工时必须有确保施工顺利进行的各类工具，原、辅材料及施工场地。

5.1.5  宜在自然气候条件下安装玻璃膜，应尽量避免在过热或过冷的气候条件下安装玻璃膜。

5.1.6  玻璃的施工质量和固定材料应符合《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113的规定。

5.1.7  粘贴外贴膜必须使用与之配套的安装胶，内贴膜安装胶不得用于外贴膜。

5.1.8  玻璃、玻璃膜使用时必须提供同批次产品的具有中文标识的出厂质量合格证、产品出厂的质量证明书、有效期内的型式检验报告（包括耐候性试验）等。

5.1.9  清洗液、安装胶、润滑剂等辅助材料应提供同批次产品的质量证明书。

- 5.2 隔热膜的装贴

      - 在既有建筑的玻璃上安装贴膜时，应将有碍施工物件拆除移去。现场施工场所应保持清洁，并采用防水帆布或塑料膜等保护贴膜玻璃不被污染。

      - 现场安装场所应保持清洁，在玻璃深加工工厂安装隔热膜时，应保持贴膜工场干净整洁，维持室内正压，防止灰尘等在玻璃表面粘附。

      - 玻璃贴膜施工前应详细检查玻璃贴膜前的外观质量，玻璃应符合相应国家现行标准中对外观质量的要求。

      - 隔热膜施工所使用的清洗液、安装液、施工工具和功能膜清洗养护用品均应采用该隔热膜配套的产品。

      - 在贴膜之前，应用专用刀具将玻璃上的泥尘、油漆、硅酮胶等粘着物清除，用柔软无屑棉布擦去窗框周围的尘埃，所有窗角、槽口及附件均应擦拭干净。

      - 玻璃表面污物清除后，用专用清洗液充分润湿玻璃表面，均匀擦洗整个表面，洗去玻璃表面的油迹和浮尘。

      - 在玻璃表面清除之前，不宜用清洗液擦洗砂粒严重污染的玻璃表面；在刮铲玻璃表面粘着物时应用专用工具，不得损伤玻璃、窗框及密封条等附件。

      - 应防止灰尘与污水沿窗框边缘渗入粘污窗框与玻璃表面，在施工前应先用美纹胶带将边框贴封。

      - 清洗后，用安装胶首次均匀地润湿整面玻璃，再用普通橡胶刮擦板刮去玻璃表面的安装胶，彻底去除玻璃上留下的尘埃和粘污物。

      - 在整个玻璃表面再次均匀地喷上安装胶后，立即把贴膜浮铺到玻璃面上，滑向正确的位置。

      - 采用专用刮板工具将膜下的大部分安装胶小心均匀刮除，并防止贴膜边部的水分及空气再次渗入膜下。同时，应确保玻璃或窗户的边缘留有空隙。

      - 当所有的玻璃完成贴膜施工后，应用不含氨离子的窗膜清洁剂清洗功能膜表面和窗框。

      - 玻璃膜外贴施工后要有防水措施，以免雨水影响安装胶和密封胶的干燥。

      - 在玻璃上拼接玻璃膜时，应使接缝对称，与周围环境相协调，两片膜之间应无可视色差。拼接方法为：

1 重叠法：重叠宽度不应大于1.5mm；

2 拼缝法：拼缝宽度应小于0.5mm。

      - 隔热膜边部与边框间间隙应控制在0.8mm~1.5mm，膜间拼缝应小于0.5mm，但透明隔热膜边部与边框间隙宜控制在1mm~2mm。

      - 外贴膜安装宜在环境温度为5℃-35℃范围内进行，不宜在风力大于4级或雨、雪、沙尘天气进行。膜边缘应与玻璃密封胶边缘齐平，缝隙不宜超过1.0mm。

      - 外贴膜安装时，待膜边缘水分干燥后，沿膜边缘打耐候胶，打胶宽度不宜小于12mm。

      - 贴膜玻璃制品，宜通过机械无水干贴方法或人工湿贴方法在工厂加工完成。制作过程应在无尘环境内进行，温度宜为20℃±5℃，相对湿度宜为40%～70%。

- 5.3 隔热膜保护

    - 在隔热膜施工后3天内，不应移动贴膜玻璃。

    - 隔热膜施工后一个月内，在贴膜玻璃的膜面上不可吸盘悬挂或黏胶固定任何物品，也不得在建筑隔热膜上贴不干胶装饰品。

    - 宜用无水乙醇清除粘附在隔热膜上黏胶。

    - 不得使用百洁布、金属回丝、刷子及含沙粒的擦布清洗贴膜玻璃。

- 6 产品与施工质量验收

- 6.1 一般规定

- 玻璃贴膜作为建筑节能幕墙或门窗分项工程，应进行该分项工程的验收。

6.1.2 验收时应提供以下资料：

1 膜和玻璃的出厂合格证、质量证明书、有效期内的委托检验报告(包括耐候性试验)。既有建筑节能改造时不需提供玻璃的相关质量证明；

2 进口膜应提供进口报关单、原产地证书、经销商授权书。辅助材料的质量证明书；

3 每一检验批的主控项目和一般项目的验收报告；

4 贴膜施工过程中的记录资料。

6.1.3 工程施工方和监理方等相关单位，应按国家规定对隔热膜进行见证检验。

6.1.4 贴膜玻璃必须在施工时准备相同制作条件、制作工艺的贴膜玻璃试样，检查可见光透射比、遮阳系数或者采用相关软件计算。

6.1.5 对隔热膜及其施工质量有疑问或争议时，应由有资质的检验机构进行仲裁检验。

6.1.6  施工单位应对产品和施工提供质量保证。

6.1.7 质量保证年限根据产品不同提供不同质保年限，对于室内安装的安全膜和节能膜，质保年限应不少于5年。

6.1.8 承建商应保证在质保年限内产品不开裂，剥落，脱胶和明显的褪色。

- 6.2 进场检验

6.2.1 隔热膜的外观质量应符合表3.1.2的要求。

6.2.2 隔热膜的力学性能及可见光透射比、太阳得热系数应进行进场复验。

- 6.3 施工检验

6.3.1贴膜玻璃的外观质量应符合表6.3.1的规定。

表6.3.1  贴膜玻璃的外观质量

| 验收 项目 | 指标 | 要求 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 麻点 | 直径＜0.8mm | 不允许密集 |  |
|  | 0.8mm≤直径＜1.2 mm | 中部：≤3×S，个 | 边部：不允许密集 |
|  | 1.2mm≤直径＜1.6mm | 中部： ≤2×S，个 | 边部：≤8×S，个 |
|  | 1.6mm≤直径≤2.5mm | 中部：不允许存在 | 边部：≤5×S，个 |
|  | 直径＞2.5mm | 不允许存在 |  |
| 斑点 | 1.0mm≤直径<2.5mm | 中部：≤5×S，个 | 边部：≤6×S，个 |
|  | 2.5mm≤直径≤5.0mm | 中部：不允许存在 | 边部：≤3×S，个 |
|  | 直径＞5.0mm | 不允许存在 |  |
| 斑纹 | 目视可见 | 不允许存在 |  |
| 皱褶 | 目视可见 | 不允许存在 |  |
| 膜面划伤 | 0.1mm≤宽度≤0.3mm 长度≤60mm | 划伤条数不应大于5S，且划伤间距不应小于100mm |  |
|  | 宽度＞0.3mm或长度＞60mm | 不允许 |  |
| 缺胶 | 目视可见 | 不允许存在 |  |
| 气泡 | 目视可见 | 不允许存在 |  |
| 对接加覆盖贴膜 | 安全贴膜或隔热安全贴膜的接缝缝隙不应大于2.0mm，表面骑缝处覆膜宽度不应小于50mm。隔热贴膜接缝宽度不应大于1.0mm，且两片膜之间应无可视色差。 |  |  |

注：1、密集是指在直径为100mm的圆面积内麻点超过20个；

- S是以平方米为单位的窗膜面积，dm2是平方分米为单位的窗膜面积；

3、允许个数及允许条数为各系数与S相乘所得的数值，按现行国家标准《数值修约规则与极限数值的表示和判定》GB／T8170修约至整数；

4、中部是指距离膜边缘75mm以内的区域，其他部分为边部；

5、目视指距离玻璃表面2m，垂直玻璃表面入视。

6.3.2  隔热膜边部与边框间间隙应控制在0.8 mm～1.5 mm，膜间拼缝应小于0.5 mm，但透明贴膜边部与边框间隙宜控制在1mm～2mm。

- 6.4 试验方法

6.4.1  材料及施工外观质量采用目测和度量的方法判定。

6.4.2  进行隔热膜光学性能测试时，应将膜贴在3mm透明玻璃上，应按《建筑玻璃可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定》GB/T2680的规定进行测定。

6.4.3  隔热膜的拉伸性能应按《薄膜拉伸性能试验方法》GB/T 13022的规定进行测定，剥离强度应按《胶粘带剥离强度的试验方法》GB/T 2792的规定进行测定。

6.4.4  隔热膜的颜色均匀性应按《镀膜玻璃 第1部分 阳光控制镀膜玻璃》GB/T 18915.1的规定进行测定。

6.4.5  隔热膜的耐磨性、耐酸碱性应按《镀膜玻璃第1部分 阳光控制镀膜玻璃》GB/T 18915.1的规定进行测定。

- 6.5 检验规则

6.5.1  贴膜玻璃的检验批应按下列规定划分：

同一品种、类型、规格的膜和玻璃，在同一工艺条件下粘贴的产品，每1000m²划分为一个检验批，总量不足1000m²时作为一个检验批，1000m²以上作为两个检验批。

6.5.2  以制品或试验片为试样，试验片应从制品上相应试验区域切取。

6.5.3  每一检验批质量验收的抽查数量应符合下列规定：

1 贴膜玻璃的外观质量验收时，每检验批抽取不少于5％并不得少于6块样品检验外观质量，低于6块时全数检查；

2 光学和太阳得热系数验收时，每个检验批抽取1组（樘）检验贴膜前后门窗或幕墙的热工性能。当无最终产成品时允许每检验批抽取不应少于5％并不得少于3块的贴膜玻璃复验玻璃贴膜前后的可见光透射比、紫外线阻隔率等，低于3块时全数检查；

3 贴膜玻璃的耐划伤程度验收时，每检验批抽取不少于5％并不得少于6块样品检验耐划伤程度，低于6块时全数检查。

6.5.4  抽查验收不合格时的复验：

当贴膜玻璃的检验项目抽查验收不合格时，再从同批次产品中抽查2倍上述数量的贴膜玻璃进行不合格项目的复验。如复验合格则判该批产品合格；如主控项目复验不合格则判该批产品不合格，如一般项目复验不合格则判该批产品的该项目不合格。

- 附录A  隔热膜性能指标

附表A-1 生产厂家：江苏航天山由科技有限公司 代表品牌：山由

| 性能指标 节能膜型号、种类 | 可见光透射比% | 可见光吸收比% | 可见光反射比 |  | 紫外线透射比% | 太阳得热系数% SHGC | 断裂最大力N/25mm | 断裂延伸率% | 剥离强度N/25mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 室内% | 室外% |  |  |  |  |  |
| 遮阳防眩节能膜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HC-6176P | 75 | 14 | 11 | 12 | < 1 | 67 | 211 | 97 | 10.8 |
| HC-2433P | 31 | 63 | 6 | 9 | < 1 | 56 | 208 | 95 | 9.8 |
| HC-1515P | 18 | 77 | 5 | 9 | < 1 | 53 | 210 | 93 | 11.1 |
| 高效隔热节能膜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IR-780 | 80 | 10 | 10 | 10 | < 1 | 60 | 211 | 100 | 10.8 |
| GR-6167P | 76 | 13 | 11 | 12 | < 1 | 58 | 212 | 102 | 10.8 |
| IR-690 | 70 | 20 | 10 | 11 | < 1 | 50 | 244 | 99 | 8.7 |
| IR-2545H | 45 | 45 | 7 | 10 | < 1 | 45 | 215 | 101 | 8.5 |
| IR-398 | 37 | 49 | 14 | 16 | < 1 | 40 | 220 | 98 | 10.1 |
| GR-2335H | 36 | 55 | 9 | 10 | < 1 | 41 | 199 | 97 | 10.4 |
| IR-2530H | 30 | 64 | 6 | 9 | < 1 | 43 | 216 | 100 | 11.8 |
| GR-3025P | 25 | 69 | 6 | 8 | < 1 | 41 | 203 | 99 | 9.9 |
| IR-285 | 20 | 72 | 8 | 13 | < 1 | 41 | 219 | 97 | 9.9 |
| IR-1520H | 19 | 75 | 6 | 6 | < 1 | 38 | 209 | 98 | 8.9 |
| GR-2320H | 18 | 76 | 6 | 9 | < 1 | 36 | 200 | 95 | 10.2 |
| GR-6115P | 16 | 78 | 6 | 8 | < 1 | 38 | 205 | 95 | 8.3 |
| 反射保温节能膜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T-SN70 | 76 | 5 | 19 | 18 | < 1 | 65 | 168 | 52 | 9.1 |
| SP-813 | 72 | 15 | 13 | 16 | < 1 | 40 | 173 | 56 | 8.6 |
| T-SN60 | 65 | 6 | 29 | 28 | < 1 | 51 | 185 | 55 | 8.2 |
| T-B60H | 62 | 12 | 26 | 26 | < 1 | 51 | 175 | 56 | 11.8 |
| T-G60H | 59 | 10 | 31 | 30 | < 1 | 45 | 189 | 53 | 11.7 |
| T-NR30 | 35 | 41 | 24 | 21 | < 1 | 44 | 192 | 53 | 10.6 |
| SP-23 | 23 | 69 | 8 | 9 | < 1 | 29 | 225 | 86 | 9.6 |
| 安全防爆膜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SF-50CL | 88 | 0 | 13 | 13 | < 1 | 87 | 231 | 112 | 10.4 |
| SF-100CL | 88 | 0 | 13 | 13 | < 1 | 87 | 464 | 116 | 13.4 |
| SF-175CL | 88 | 0 | 12 | 12 | < 1 | 87 | 890 | 298 | 11.5 |
| SF-275CL | 88 | 0 | 12 | 12 | < 1 | 87 | 938 | 155 | 15.0 |
| 安全隔热膜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IRF-690 | 69 | 21 | 10 | 12 | < 1 | 50 | 529 | 114 | 8.7 |
| GA-6075N | 65 | 14 | 21 | 22 | < 1 | 52 | 359 | 104 | 10.0 |
| IR-1855P | 63 | 27 | 10 | 11 | < 1 | 58 | 518 | 110 | 9.5 |
| IRF-2435H | 36 | 58 | 6 | 9 | < 1 | 42 | 545 | 105 | 8.5 |
| IRF-1520H | 22 | 72 | 6 | 9 | < 1 | 38 | 523 | 110 | 8.4 |
| IRF-2415H | 19 | 75 | 6 | 9 | < 1 | 37 | 561 | 107 | 8.6 |
| 外贴膜系列 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SF-125W | 88 | 0 | 12 | 13 | < 1 | 86 | 487 | 70 | 10.1 |
| GR-6070W | 74 | 16 | 10 | 11 | < 1 | 59 | 209 | 75 | 8.7 |
| GR-3570W | 30 | 51 | 19 | 19 | < 1 | 44 | 215 | 75 | 13.8 |
| GR-1820W | 24 | 51 | 25 | 25 | < 1 | 34 | 220 | 73 | 11.1 |

注：本数据是对膜贴于3mm厚普通白玻后，按照GB/T 29061《建筑玻璃用功能膜》标准测定。

附表A-2  生产厂家：富登实业(上海)    代表品牌：KASKI卡斯基

| 性能指标 节能膜型号 、种类 | 可见光透射比% | 可见光吸收比% | 可见光反射比 |  | 紫外线透射比% | 太阳得热系数SHGC | 断裂强度N/25mm | 断裂延伸率% | 剥离强度N/25 mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 室内% | 室外% |  |  |  |  |  |
| Premium系列:光谱选择膜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PM75 | 73 | 18 | 9 | 9 | ＜1 | 47 | >100 | >80% | >2 |
| PM70 | 68 | 22 | 10 | 10 | ＜1 | 50 | >100 | >80% | >2 |
| PM45 | 43 | 51 | 6 | 7 | ＜1 | 40 | >100 | >80% | >2 |
| PM40 | 40 | 54 | 6 | 6 | ＜1 | 44 | >100 | >80% | >2 |
| Classical系列：金属隔热膜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CA50 | 48 | 29 | 23 | 15 | ＜1 | 48 | >100 | >80% | >2 |
| CA45 | 44 | 43 | 13 | 17 | ＜1 | 49 | >100 | >80% | >2 |
| CA35 | 35 | 34 | 31 | 18 | ＜1 | 37 | >100 | >80% | >2 |
| CA20 | 21 | 31 | 48 | 48 | ＜1 | 24 | >100 | >80% | >2 |
| CA15 | 16 | 44 | 40 | 43 | ＜1 | 26 | >100 | >80% | >2 |
| CA10 | 10 | 45 | 45 | 47 | ＜1 | 23 | >100 | >80% | >2 |
| Reflective系列：金属反射隔热膜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RF60 | 60 | 22 | 18 | 18 | ＜1 | 60 | >100 | >80% | >2 |
| RF50 | 49 | 24 | 27 | 27 | ＜1 | 50 | >100 | >80% | >2 |
| RF40 | 37 | 29 | 34 | 34 | ＜1 | 39 | >100 | >80% | >2 |
| RF30 | 26 | 19 | 55 | 55 | ＜1 | 28 | >100 | >80% | >2 |
| RF15 | 15 | 15 | 70 | 70 | ＜1 | 17 | >100 | >80% | >2 |
| RF05 | 5 | 20 | 75 | 75 | ＜1 | 13 | >100 | >80% | >2 |
| Clear系列：透明安全膜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CS2 | 87 | 4 | 9 | 9 | ＜1 | 85 | >200 | >80% | >4 |
| CS4 | 86 | 5 | 9 | 9 | ＜1 | 88 | >200 | >80% | >4 |
| CS6 | 86 | 5 | 9 | 9 | ＜1 | 88 | >200 | >80% | >4 |
| CS7 | 86 | 5 | 9 | 9 | ＜1 | 85 | >200 | >80% | >4 |
| CS8 | 86 | 5 | 9 | 9 | ＜1 | 85 | >200 | >80% | >4 |
| CS11 | 85 | 6 | 9 | 9 | ＜1 | 85 | >200 | >80% | >4 |
| CS14 | 85 | 6 | 9 | 9 | ＜1 | 85 | >800 | >80% | >10 |

附表A-3 生产厂家：Profilm（浦诺菲） 代表品牌：Profilm（浦诺菲，尊膜）

| 性能指标 节能膜型号、种类 | 可见光透射比% | 可见光吸收比% | 可见光反射比 |  | 紫外线透射比% | 太阳得热系数SHGC | 断裂强度N/25mm | 断裂延伸率% | 剥离强度N/25 mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 室内% | 室外% |  |  |  |  |  |
| 磁控系列：透明高隔热玻璃膜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MJ70 | 73 | 16 | 11 | 11 | < 1 | 47 | 210 | 89 | 7 |
| MJ30 | 35 | 57 | 7 | 8 | < 1 | 37 | 221 | 96 | 7 |
| MJ25 | 24 | 64 | 7 | 12 | < 1 | 26 | 231 | 95 | 7 |
| MJ15 | 17 | 76 | 6 | 7 | < 1 | 30 | 209 | 105 | 7 |
| 磁控系列：夜视高隔热玻璃膜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IG50 | 48 | 29 | 15 | 23 | < 1 | 48 | 205 | 105 | 8 |
| IG30 | 35 | 34 | 18 | 31 | < 1 | 37 | 192 | 96 | 7 |
| IG20 | 22 | 38 | 20 | 40 | < 1 | 26 | 189 | 92 | 8 |
| 磁控系列：选择性隔热玻璃膜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IR50 | 54 | 35 | 11 | 11 | < 1 | 63 | 165 | 79 | 7 |
| IR40 | 46 | 39 | 15 | 15 | < 1 | 55 | 184 | 98 | 7 |
| IR30 | 36 | 43 | 21 | 21 | < 1 | 46 | 178 | 93 | 8 |
| IR20 | 23 | 45 | 32 | 32 | < 1 | 34 | 166 | 106 | 7 |
| IR10 | 12 | 40 | 48 | 48 | < 1 | 22 | 185 | 108 | 8 |
| 不锈钢系列：低反射隔热玻璃膜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SS50 | 54 | 35 | 11 | 11 | < 1 | 65 | 187 | 96 | 8 |
| SS35 | 31 | 49 | 24 | 20 | < 1 | 45 | 179 | 89 | 8 |
| SS25 | 21 | 50 | 33 | 29 | < 1 | 35 | 178 | 106 | 8 |
| SS10 | 10 | 45 | 47 | 45 | < 1 | 23 | 166 | 94 | 8 |
| 金属系列：反射性隔热玻璃膜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SP60 | 61 | 21 | 18 | 18 | < 1 | 60 | 189 | 86 | 8 |
| DA50 | 50 | 23 | 27 | 27 | < 1 | 50 | 169 | 84 | 8 |
| DA25 | 26 | 19 | 55 | 55 | <1 | 28 | 177 | 101 | 8 |
| DA15 | 13 | 17 | 70 | 70 | < 1 | 17 | 182 | 95 | 8 |
| 安全系列：高强度玻璃膜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FBM-FS12 | 90 | 1 | 9 | 9 | < 1 | 89 | 978 | 105 | 12 |
| F8 | 90 | 1 | 9 | 9 | < 1 | 89 | 680 | 116 | 10 |
| F4 | 90 | 1 | 9 | 9 | < 1 | 89 | 412 | 121 | 8 |
| F2 | 90 | 1 | 9 | 9 | < 1 | 89 | 178 | 132 | 7 |
| 外贴系列：外贴建筑膜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EF4 | 90 | 1 | 9 | 9 | < 1 | 89 | 342 | 89 | 8 |
| EDA15 | 13 | 17 | 70 | 70 | < 1 | 17 | 205 | 84 | 7 |

注：本数据是对膜贴于3mm厚普通白玻后，按照GB2680测定

附表A-4 生产厂家：Radi-Cool（瑞凌）  代表品牌：Radi-Cool

| 性能指标 节能膜型号、种类 | 可见光透射比% | 可见光吸收比% | 可见光反射比 |  | 紫外线透射比% | 太阳得热系数SHGC | 断裂强度 N/25mm | 断裂延伸率 % | 剥离强度 N/25 mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 室内% | 室外% |  |  |  |  |  |
| 内贴膜系列 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T24300N | 25 | 50 |  | 25 | <1 | 0.37 | ≥100 | ≥60 | ≥3 |
| T25300N | 27 | 57 |  | 16 | <1 | 0.34 | ≥100 | ≥60 | ≥3 |
| T34300N | 33 | 60 |  | 7 | <1 | 0.34 | ≥100 | ≥60 | ≥3 |
| T36300N | 36 | 48 |  | 16 | <1 | 0.45 | ≥100 | ≥60 | ≥3 |
| T38300N | 38 | 36 |  | 26 | <1 | 0.38 | ≥100 | ≥60 | ≥3 |
| T44300N | 42 | 31 |  | 27 | <1 | 0.40 | ≥100 | ≥60 | ≥3 |
| T66300N | 73 | 17 |  | 10 | <1 | 0.49 | ≥100 | ≥60 | ≥3 |
| 外贴膜系列 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T13300W | 12 | 24 |  | 64 | <1 | 0.17 | ≥100 | ≥60 | ≥3 |
| T26300W | 26 | 49 |  | 25 | <1 | 0.38 | ≥100 | ≥60 | ≥3 |
| T36300W | 37 | 45 |  | 18 | <1 | 0.44 | ≥100 | ≥60 | ≥3 |

注：本数据是对膜贴于3mm后普通白玻后，按照GB/T 29061测定/计算。其中太阳得热系数SHGC取值为太阳能总透射比，剥离强度取值为黏结力。

附表A-5 生产厂家：济源市舜峰纳米  代表品牌：舜峰

| 性能指标 节能膜型号、种类 | 可见光透射比% | 可见光吸收比% | 可见光反射比 |  | 紫外线透射比% | 太阳得热系数SHGC | 断裂强度N/25mm | 断裂延伸率% | 剥离强度N/25 mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 室内% | 室外% |  |  |  |  |  |
| SF-75 | 75 |  |  |  | 1 | 0.486 |  |  |  |
| SF-70 | 70 |  |  |  | 1 | 0.454 |  |  |  |
| SF-65 | 65 |  |  |  | 1 | 0.426 |  |  |  |
| SF-60 | 60 |  |  |  | 0 | 0.340 |  |  |  |
| SF-55 | 55 |  |  |  | 0 | 0.330 |  |  |  |
| SF-50 | 50 |  |  |  | 0 | 0.313 |  |  |  |
| SF-45 | 45 |  |  |  | 0 | 0.287 |  |  |  |
| SF-40 | 40 |  |  |  | 0 | 0.248 |  |  |  |
| SF-35 | 35 |  |  |  | 0 | 0.194 |  |  |  |

注：本数据是对膜贴于3mm厚普通白玻后，按照GB/T 29061标准测定

- 本标准用词说明

1  为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”；反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面用词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3）示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的用词，采用“可”。

2  条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

- 引用标准名录

《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015

《公共建筑节能设计标准》GB 50189

《建筑用硅酮结构密封胶》GB 16776

《薄膜拉伸性能试验方法》GB/T 13022

《胶粘带剥离强度的试验方法》GB/T 2792

《镀膜玻璃第1部分 阳光控制镀膜玻璃》GB/T 18915.1

《数值修约规则与极限数值的表示和判定》GB/T 8170

《夏热冬暖地域居住建筑节能设计标准》JGJ 75

《广东省公共建筑节能设计标准》DBJ 15-51

《建筑玻璃应用技术规程》JGJ 113

《建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程》JGJ/T151

《广东省居住建筑节能设计标准》DBJ/T 15-133

《建筑门窗幕墙玻璃贴膜构造》粤17J/T 143

广东省标准

建筑门窗幕墙玻璃贴膜节能技术标准

DBJ/T15－66－202×

- 条 文 说 明

202×  广东省住房和城乡建设厅

制订说明

《建筑门窗幕墙玻璃贴膜节能技术标准》（DBJ15－66－202×），经广东省住房和城乡建设厅20××年××月××日以第××号公告批准发布。

本标准修订过程中，编制组进行了建筑贴膜的调查研究，总结了广东省建筑门窗幕墙玻璃贴膜工程应用的实践经验，同时参考了国内外相关技术法规和标准，增加了外贴膜等重要技术参数。

为便于广大设计、施工、科研、学校等单位有关人员在使用本标准时能正确理解和执行条文规定，《建筑门窗幕墙玻璃贴膜节能技术标准》编制组按章、节、条顺序编制了本标准的条文说明，对条文规定的目的、依据以及执行中需注意的有关事项进行了说明，还着重对强制性条文的强制性理由做了解释。但是，本条文说明不具备与标准正文同等的法律效力，仅供使用者作为理解和把握标准规定的参考。

条  文  说  明  目  次

2 术语	26

3 材料	27

4 设计	28

5 施工	29

5.2 隔热膜的装贴	29

5.3 隔热膜保护	29

6 产品与施工质量验收	30

6.2 进场检验	30

6.3 施工检验	30

6.4 试验方法	30

6.5 检验规则	30

附录A	31

2  术语

删掉了2.1.6，2.1.8，2.1.9,2.1.11（太阳光直接透射比，太阳光直接反射比，太阳能总透射比，传热系数），原标准中没有涉及到。删掉了2.1.10 （隔热膜的遮阳系数），因为4.2.6进行了更新。删掉了2.1.16（穿刺力），因为目前的标准中已经不进行此项测试。增加了太阳得热系数和透光围护结构太阳得热系数两项术语，分别引自于GB 50189和GB 50176，国内的主流建筑节能设计标准已经将遮阳系数改为太阳得热系数，如《公共建筑节能设计标准》GB 50189等。

3 材  料

表3.1.2  建筑隔热玻璃膜的外观质量，根据《建筑玻璃用功能膜》GB/T 29061-2012进行了修订。

3.1.3 遮阳系数改为太阳得热系数。

3.1.4表3.1.4  隔热膜的力学性能中拉伸强度删除，因为《建筑玻璃用功能膜》GB/T 29061-2012中已经没有此测试项目， 而且其余三项性能指标也根据GB/T 29061-2012进行了修正（按照表5中的防飞溅性能）。

表3.1.6 隔热膜的理化性能删除了耐碱性，依据《建筑玻璃用功能膜》GB/T 29061-2012进行了修订。

表3.1.7隔热膜试件的热工性能等级进行了全面更新，经过多年的技术积累，厂家的产品性能已经较十多年前有了较明显的提升，故对等级进行了重新分级。

4 设  计

增加了4.1.3，4.1.4，4.1.5，4.1.6。4.1.3阐明了既有建筑和新建建筑有遮阳需求时宜选用隔热贴膜或隔热安全贴膜；4.1.4阐明了存在玻璃碎裂风险时，宜选用安全贴膜或隔热安全贴膜。4.1.5阐明了居住建筑宜采用贴膜以满足居民的隔热或安全需求。4.1.6根据行业经验和JGJT351规定了内贴膜，外贴膜和中空玻璃内贴膜的使用寿命。

4.2 将隔热膜节能设计选型改为隔热膜设计选型

4.2.1新增了《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015，更新了JGJ75和DBJ/T 15-133的标准名称。

4.2.2 遮阳系数改为太阳得热系数，删除了GB50189的年份，更新了DBJ 15-51的名称。

4.2.3隔热膜的选型设计依据宜按照《建筑门窗幕墙玻璃贴膜构造》粤17J/T143，此标准详细列举了建筑门窗幕墙玻璃贴膜的构造。

4.2.5 根据《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015，增加了居住建筑透光围护结构可见光透射比不小于0.4。

4.2.6 增加了太阳得热系数的计算公式。工程设计的玻璃系统贴膜后的SHGC值应按JGJ/T151规定的方法计算。可以依据软件MQMC 或者Window, Optics进行计算。

4.3 隔热贴膜玻璃的热应力设计

表4.3.3 玻璃边缘强度设计值改为玻璃端面强度设计值，热应力按《建筑玻璃应用技术规程》JGJ 113进行计算，表中的玻璃结构，厚度，应力设计值依据JGJ 113进行了局部更新。表4.3.4-4中的部分内容依据JGJ 113进行了更新。

5 施  工

5.2 隔热膜的装贴

删除了原5.2.13，耐候胶主要应用于外贴膜，已在5.2.17进行了说明。

原5.2.14 更改为5.2.13，原5.2.15更改为5.2.14，原5.2.16更改为5.2.15。

增加了5.2.16，规定了外贴膜的施工条件。

增加了5.2.17， 外贴膜安装时，由于户外的自然条件较差，为提升外贴膜的使用寿命，待边缘水分干燥后，要用耐候胶进行封边。

增加了5.2.18，规定了贴膜玻璃制品的加工方法和条件。

5.3 隔热膜保护

删除了原5.3.2，因为随着技术的成熟，不再需要此条。

原5.3.3更改为5.3.2，原5.3.4更改为5.3.3，原5.3.5更改为5.3.4。

6 产品与施工质量验收

6.2 进场检验

6.2.2遮阳系数改为太阳得热系数。

6.3 施工检验

表6.3.1按照《建筑玻璃膜应用技术规程》JGJ/T 351进行了更新。

6.4 试验方法

6.4.2工程设计的玻璃系统贴膜后的SHGC值应按JGJ/T151规定的方法计算，或者按照实际构造进行检测。

6.4.3 GB/T 2792的标准名称进行了更新。

删除6.4.6，相关标准中已经有详细的测试方法。

6.5 检验规则

6.5.3遮阳系数更改为太阳得热系数。

附录A

因为参编单位变动以及产品升级换代，对附录A贴膜产品性能指标和型号进行了更新。