DBJ/T 15-XXX-20XX

备案号J XXXXX-20XX

广东省标准

预拌混凝土用机制砂应用技术规程

Technical specifications for application of manufactured sand in premixed

concrete

（征求意见稿）

20XX-XX-XX 发布		     	    20XX-XX-XX 实施

广东省住房和城乡建设厅发布

本标准不涉及专利

广东省标准

预拌混凝土用机制砂应用技术规程

Technical specifications for application of manufactured sand in premixed

concrete

备案号：

批准部门：

施行日期：

XXXX出版社

广 州

前 言

根据《广东省住房和城乡建设厅关于发布<2020年广东省工程建设标准制订、修订计划>的通知》（粤建科函[2020]397号），由广东省建筑科学研究院集团股份有限公司会同相关单位在广东省标准《预拌混凝土用机制砂应用技术规程》DBJ/T 15-119-2016的基础上进行修订形成本规程。

修订规程中，编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验和研究成果，参考国内、国际相关标准的内容，并在全省范围内广泛征求意见的基础上，最后形成本规程。

本次修订后共7章和3个附录。主要修订内容如下：

- 1. 修改了机制砂定义（2016年版的2.0.1，本版的2.0.1）；

2. 修改了亚甲蓝（MB）值定义（2016年版的2.0.3，本版的2.0.3）；

3. 修改了第2章的名称（2016版的第2章，本版的第2章）；

4. 新增了机制砂生产和应用企业质量控制的相关规定（本版的3.0.1）；

5. 修改并新增了机制砂产品检验报告的相关规定（2016版的3.0.1，本版的3.0.2）；

6. 新增了机制砂绿色生产的相关规定（本版的3.0.6）；

- 7. 新增了机制砂混凝土绿色生产的相关规定（本版的3.0.7）；

- 8. 修改了机制砂的分类，将母岩抗压强度、颗粒级配、亚甲蓝（MB）值、石粉含量和泥块含量、坚固性、孔隙率、压碎指标及有害物质统称为技术要求（2016版的4.0.1，本版的4.0.1）；

- 9. 新增了机制砂原材料的来源包括天然岩石、卵石、回收混凝土块或尾矿等；不宜使用泥岩、页岩等作为机制砂原材料（本版的4.2.1）；

- 10. 新增规定采用回收混凝土块生产机制砂时，其中杂质不应超过2%（本版的4.2.3）；

- 11. 修改了用于硫酸盐侵蚀环境的混凝土中机制砂的原材料要求（2016版4.2.3，本版4.2.5）；

- 12. 修改了表4.3.2的表头（2016版4.3.2，本版4.3.2）；

- 13. 新增了机制砂的生产要求（本版的4.2.7~4.2.11）；

- 14. 修改了 I类机制砂中泥块含量的限值小于等于0.5%（2016版的4.3.3，本版的4.3.3）；

15. 修改了机制砂的坚固性和总压碎指标的规定（2016版4.3.5、4.3.9，本版的4.3.5）；

- 16. 新增规定了回收混凝土块制机制砂表观密度应不小于2350kg/m3，松散堆积密度应不小于1300kg/m3（本版的4.3.6）；

- 17. 新增规定了回收混凝土块制机制砂的吸水率不宜大于10.0%（本版的4.3.8）；

- 18. 修改了机制砂的需水量比（X）不宜大于130%（2016版4.3.11，本版的4.3.10）；

- 19. 修改了检验规则（2016版4.5，本版的4.5）；

- 20. 新增了机制砂混凝土中使用混合砂的相关规定（本版的5.1.3）；

- 21. 修改并新增了机制砂混凝土中机制砂与胶凝材料、外加剂适应性的规定（2016版5.1.5、5.1.6，本版的5.1.6）；

- 22. 修改了各节的顺序（本版的第5章）；

- 23. 新增规定了机制砂混凝土拌合物的水溶性氯离子最大含量（本版的5.3.6）；

- 24. 新增了试验室要求（本版的第7章）；

- 25. 新增了检验项目及设备要求（本版的附录B）；

- 26. 新增了机制砂检测报告表（本版的附录C）。

本规程由广东省住房和城乡建设厅负责管理，由广东省建筑科学研究院集团股份有限公司负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议，请寄送广东省建筑科学研究院集团股份有限公司（地址：广州市先烈东路121号，邮编：510500）。

本规程主编单位：广东省建筑科学研究院集团股份有限公司

本规程参编单位：华南理工大学

深圳大学

广州市建筑科学研究院有限公司

广州谷城集团有限公司

广东东升实业集团有限公司

广东新业混凝土有限公司

广州大学

广东省水利水电科学研究院

广东省预拌混凝土行业协会

中交四航工程研究院有限公司

东莞市建筑工程质量监督站

广东基础新世纪混凝土有限公司

深圳市为海建材有限公司

南方路面机械有限公司

本规程主要起草人员：王新祥  余其俊  韦江雄  李建新

龙武剑  徐海军  肖大志  孙江先

李俊杰  焦楚杰  李兆恒  王元光

陈  阳  马  旭  林远煌  黎鹏平

黄晓丽  邓旭华  郑  靓  梁  伟

林  春  陈培鑫  戴伟民  陈  耿

本规程主要审查人员：

目 次

1 总 则	1

2 术语	2

3 基本规定	3

4 机制砂	4

4.1 分类与规格	4

4.2 原材料及生产要求	4

4.3 技术要求	4

4.4 试验方法	6

4.5 检验规则	7

5 机制砂混凝土	8

5.1 一般规定	8

5.2 配合比设计与确定	8

5.3 混凝土拌合物技术要求	9

5.4 硬化机制砂混凝土的技术要求	9

5.5 施工	10

6 机制砂混凝土检验	11

6.1 机制砂混凝土拌合物性能检验	11

6.2 硬化机制砂混凝土性能检验	11

7 试验室要求	12

7.1一般规定	12

7.2 人员要求	12

7.3 设备要求	13

7.4 场地要求	13

7.5 管理要求	13

附录A 机制砂需水量比试验方法	15

附录B 检验项目及设备要求	17

附录C 机制砂检测报告表	19

本规程用词说明	20

引用标准名录	21

条 文 说 明	22

Contents

1 General Provision	1

2 Terms 	2

3 Fundamental Principle	3

4 Manufactured Sand	4

4.1 Classification and Specification	4

4.2 Raw Materials and Production Requirements	4

4.3 Technical Requirements	4

4.4 Test Methods	6

4.5 Inspection Rules	7

5 Manufactured Sand Concrete	8

5.1 General Requirements	8

5.2 Technical Requirements for Concrete Mixes	9

5.3 Technical Requirements for Hardened Manufactured Sand Concrete	9

5.4 Design and Determination of Mix Proportion	9

5.5 Construction	10

6 Inspection of Manufactured Sand Concrete	11

6.1 Performance Inspection of Manufactured Sand Concrete Mixes	11

6.2 Performance Inspection of Hardened Manufactured Sand Concrete	11

7 Laboratory Requirements	12

7.1 General Requirements	12

7.2 Personnel Requirements	12

7.3 Equipment Requirements	13

7.4 Place Requirements	13

7.5 Management Requirements	13

Appendix A： Test Methods for Ratio of Water Requirement of Manufactured sand	15

Appendix B: Inspection Items and Equipment Requirements	17

Appendix C: Test Report of Manufacured Sand	19

Explanation of Wording in This Specification	20

List of Quoted Standards	21

Explanation of Provision	22

# 1 总 则

1.0.1 为规范广东省预拌混凝土用机制砂在建设工程中的应用，做到技术先进、经济合理、安全适用，保证工程质量，制定本规程。

1.0.2 本规程适用于预拌混凝土用机制砂的质量控制，机制砂混凝土配合比设计、施工与质量检验。

1.0.3 预拌混凝土用机制砂的应用除应符合本规程外，尚应符合国家、行业及广东省现行有关标准的规定。

# 2 术语

2.0.1 机制砂 manufactured sand

由天然岩石（不包括软质岩和风化岩）、卵石、回收混凝土块、尾矿等经机械破碎、筛分制成的粒径小于4.75mm的颗粒。

2.0.2 石粉含量 crushed dust content

机制砂中粒径小于75m的颗粒含量。

2.0.3 亚甲蓝（MB）值 methylene blue value

用于判定机制砂中粒径小于75μm颗粒的吸附性能指标。

2.0.4 压碎指标 crushing value index

机制砂抵抗压碎的能力。

2.0.5 机制砂混凝土 manufactured sand concrete

采用机制砂为主要细骨料配制而成的水泥混凝土。

2.0.6 机制砂需水量比（X） ratio of water requirement of manufactured sand

机制砂与ISO标准砂在规定水泥胶砂流动度偏差下的用水量之比。

# 3 基本规定

3.0.1 为提高机制砂生产和应用企业的质量控制水平，相关企业应按本规程第7章的要求设置机制砂、机制砂混凝土等检验试验室并配备相应的技术人员。

3.0.2 机制砂出厂、进场时，应附产品检验报告，产品检验报告模板见附录C，检验报告应至少包含以下内容：

1 生产企业；

2 机制砂生产方式；

3 批号批量；

4 原材料种类及碱活性；

5 本规程4.5.2条规定的出厂检验及进场复验项目。

3.0.3 机制砂进场后应按产地、类别、规格分别堆放。

3.0.4 机制砂进场后应进行复验，复验项目不合格的机制砂不得使用。

3.0.5 用于建筑工程的机制砂放射性应符合现行国家标准《建筑材料放射性核素限量》GB 6566的相关规定。

3.0.6 机制砂绿色生产应符合现行标准《砂石骨料绿色生产与运输评价标准》T/CBMF_39和《砂石行业绿色矿山建设规范》DZ/T 0316的相关规定。

3.0.7 机制砂混凝土绿色生产应符合现行标准《预拌混凝土绿色生产及管理技术规程》JGJ/T 328和《预拌混凝土绿色生产及管理技术规程》DBJ/T 15-117的相关规定。

# 4 机制砂

## 4.1 分类与规格

4.1.1 机制砂按技术要求分为Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类。

4.1.2 机制砂的粗细程度按细度模数分为粗砂、中砂、细砂三种规格，具体细度模数应符合：

1 粗砂：3.7~3.1

2 中砂：3.0~2.3

3 细砂：2.2~1.6

## 4.2 原材料及生产要求

4.2.1 机制砂生产企业宜采用质地坚硬、无软弱颗粒及风化的天然岩石、卵石、回收混凝土块或尾矿等作为机制砂原材料；不宜使用泥岩、页岩等作为机制砂原材料。

4.2.2 采用天然岩石制备机制砂时，母岩抗压强度宜满足表4.2.2的规定：

表4.2.2 机制砂母岩强度标准

| 指标 | I类 | II类 | III类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 母岩抗压强度（MPa） | ≥80 | ≥60 | ≥30 |

4.2.3 采用回收混凝土块生产机制砂时，回收混凝土块中砖渣、木屑、塑料等杂质不应超过2%。

4.2.4 当机制砂用于潮湿环境中的重要混凝土结构时，不宜使用有潜在碱骨料反应危害的原料制砂。

4.2.5 用于硫酸盐侵蚀环境的混凝土不宜使用石灰岩质原料制机制砂。

4.2.6 当机制砂生产原材料发生变化时，应重新检验原材料的放射性、机制砂的坚固性和碱活性。

4.2.7 机制砂原材料的粗碎和中碎可采用颚式破碎机和反击式破碎机、圆锥式破碎机，细碎制砂宜采用冲击式破碎机、棒磨机等，不宜采用颚式破碎机和单纯的锤式破碎机。

4.2.8 应通过干法或湿法除粉工艺对机制砂的石粉含量进行调整，并根据具体情况选择合适的除尘设备。

4.2.9 连续生产过程中，每小时宜取样1次，并对机制砂的细度模数进行检测。在连续10次检测中，至少有9次的细度模数与10次检测的细度模数平均值相差不大于0.2。

4.2.10 机制砂运送过程中应采取必要措施防止颗粒离析、粉尘飞扬。采用皮带输送时，宜在出料皮带上喷洒适量水。干砂堆料高度不宜超过5m，储存时应避免泥土等杂物混入。

4.2.11 湿法工艺制备机制砂出厂含水率不宜超过10%。

## 4.3 技术要求

4.3.1 机制砂颗粒级配范围宜满足表4.3.1-1的规定，级配类别应符合表4.3.1-2的规定，且同时应符合下列规定：

1 机制砂的颗粒级配与表4.3.1-1中累计筛余相比，除筛孔为4.75mm和600μm的累计筛余外，其余筛孔的累计筛余可稍超出表中限定范围，但各级累计筛余超出总和不应大于5%；

2 当机制砂的颗粒级配不符合表4.3.1-1的规定时，宜采取相应措施，并经试验证明能确保混凝土质量后方可使用。

表4.3.1-1 机制砂级配范围

| 方孔筛筛孔尺寸 |  | 4.75 mm | 2.36 mm | 1.18 mm | 600μm | 300μm | 150μm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 累计筛余（%） | 1区 | 10～0 | 35～5 | 65～35 | 85～71 | 95～80 | 97～85 |
|  | 2区 | 10～0 | 25～0 | 50～10 | 70～41 | 92～70 | 94～80 |
|  | 3区 | 10～0 | 15～0 | 25～0 | 40～16 | 85～55 | 94～75 |

表4.3.1-2 I类、II类、III类机制砂级配类别

| 指标 | I类 | II类 | III类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 级配区 | 2区 | 1区、2区、3区 |  |

4.3.2 机制砂的石粉含量应符合下列规定：

机制砂经亚甲蓝法试验MB值判定后，当MB值小于等于1.2或快速法试验合格与MB值大于1.2时，其石粉含量应分别符合表4.3.2的规定。

表4.3.2 机制砂石粉含量的限值（按质量计，%）

| 指标 | I类 | II类 | III类 |
| --- | --- | --- | --- |
| MB值≤1.2或快速法试验合格 | ≤10 | ≤12 | ≤14* |
| MB值＞1.2 | ≤2.0 | ≤3.0 | ≤4.0 |

注：*当MB值小于等于1.2时，机制砂的石粉含量若超过14.0%，应根据其使用部位和用途，在试验证明能确保工程质量的前提下，经供需双方协商后方可使用。

4.3.3 机制砂的泥块含量应满足表4.3.3的规定。

表4.3.3 机制砂中泥块含量的限值

| 指标 | I类 | II类 | III类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 泥块含量（按质量计，%） | ≤0.5 | ≤1.0 | ≤2.0 |

4.3.4 机制砂的有害物质的含量应符合表4.3.4的规定。

表4.3.4 机制砂中有害物质含量限制值

| 序号 | 指标 | I类 | II类 | III类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 云母含量（按质量计，%） | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤2.0 |
| 2 | 轻物质含量（按质量计，%） | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 |
| 3 | 硫化物及硫酸盐含量 （按SO3质量计，%） | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
| 4 | 有机物（按比色法试验） | 合格 |  |  |

注：1对有抗冻、抗渗要求的混凝土，砂中云母含量不应大于1.0%。

2砂中如含有颗粒状硫酸盐或硫化物，则应进行混凝土耐久性试验，满足要求时方可使用。

3有机物检验时，颜色不应深于标准色，如深于标准色，应按水泥胶砂强度试验方法，对原状砂和洗除有机物的砂进行胶砂强度对比试验，抗压强度比不应低于0.95。

4.3.5 预拌混凝土用机制砂的坚固性应符合表4.3.5-1的规定；除了满足表4.3.5-1中规定外，压碎指标还应满足表4.3.5-2的规定。

表4.3.5-1 机制砂坚固性技术要求

| 指标 | I类 | II类 | III类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 硫酸钠溶液循环浸泡五次后的质量损失率（%） | ≤8 |  | ≤10 |

表4.3.5-2 机制砂的压碎指标

| 指标 | I类 | II类 | III类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单级最大压碎指标(%) | ≤20 | ≤25 | ≤30 |

4.3.6 回收混凝土块制机制砂表观密度应不小于2350kg/m3，松散堆积密度应不小于1300kg/m3；其他机制砂表观密度应不小于2500kg/m3，松散堆积密度应不小于1400kg/m3。

4.3.7 预拌混凝土用机制砂的空隙率应满足表4.3.7的要求。

表4.3.7 机制砂空隙率技术要求

| 指标 | I类 | II类 | III类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 空隙率（%） | ＜44.0 | ≥44.0且≤46.0 | ＞46.0 |

4.3.8 天然岩石制机制砂的吸水率不宜大于2.0%，回收混凝土块制机制砂的吸水率不宜大于10.0%。

4.3.9 机制砂需水量比（X）用于指导混凝土配合比设计时，应确保机制砂混凝土性能满足设计和施工要求。

4.3.10 机制砂的需水量比（X）不宜大于130%。

4.3.11 对于长期处于潮湿环境中的重要混凝土结构用机制砂或对碱骨料反应有设计要求的混凝土用机制砂，应进行骨料的碱活性检验。经上述检验判断为有潜在危害时，不宜用作混凝土骨料；否则，应控制混凝土中的碱含量不超过3.0kg/m3，或按照《预防混凝土碱骨料反应技术规范》GB/T 50733的规定进行抑制骨料碱活性有效性检验。

4.3.12 机制砂中氯离子含量应符合下列规定：

1 对于钢筋混凝土用机制砂，氯离子含量不得大于0.06%（以干砂的质量百分率计）；

2 对于预应力混凝土用机制砂，其氯离子含量不得大于0.02%（以干砂的质量百分率计）。

## 4.4 试验方法

4.4.1 机制砂性能的试验方法按照《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ 52的规定执行。

4.4.2 机制砂需水量比按照附录A的规定执行。

## 4.5 检验规则

4.5.1机制砂检验分为出厂检验、进场检验和型式检验。

4.5.2 机制砂出厂检验与进场检验项目为：含水率、颗粒级配、松散堆积密度、石粉含量（含亚甲蓝试验）、泥块含量、压碎指标、吸水率、需水量比、氯离子含量。当用户对其他指标有要求时，应报告其实测值。

4.5.3 机制砂进场时，生产企业应按规定批次提供出厂检验报告或合格证等质量证明文件。机制砂进场后，混凝土生产企业应按进场检验项目进行复验。

4.5.4 机制砂生产企业遇到以下情形时，应按本规程附录B规定的全部检测项目进行型式检验：

1 正式生产，原材料、生产工艺有较大改变时；

2 主要生产设备发生大修、更换，可能影响产品性能时；

3 停产半年以上重新恢复生产时；

4 出产检验结果与上次型式检验结果有较大差异时；

5 正常生产时应每年至少进行一次型式检验；

6 市级以上管理部门提出型式检验要求时。

4.5.5 机制砂应以600t或400m3为一个检验批，不足一个检验批时，应按一个检验批计。每个检验批取样方法应符合《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ 52的规定。

# 5 机制砂混凝土

## 5.1 一般规定

5.1.1 机制砂混凝土配合比设计应根据混凝土强度等级、施工性能和耐久性能等要求，在满足工程设计和施工要求的条件下，遵循低水泥用量、低用水量和低收缩性能的原则，按现行行业标准《普通混凝土配合比设计规程》JGJ 55的规定执行。

5.1.2  I、II、III类机制砂使用可遵循如下原则：

1 强度等级大于或等于C60的混凝土宜采用I类机制砂；

2 强度等级大于或等于C30、小于C60及有耐久性要求的混凝土宜采用I类或II类机制砂；

3 强度等级小于C30的混凝土可采用III类机制砂；

4 配制混凝土时宜优先选用2区砂，配制泵送混凝土宜使用中砂。

5.1.3 可采用混合砂配制机制砂混凝土，机制砂与天然砂按一定比例掺配的混合砂应满足本规程第4章的规定。

5.1.4 对有抗裂性能要求的机制砂混凝土，应通过混凝土早期抗裂性和收缩性能试验优选配合比。

5.1.5 对于有抗冻、抗渗、抗碳化、抗氯离子侵蚀和抗化学腐蚀等耐久性要求的机制砂混凝土配合比设计，应符合现行国家标准《混凝土结构耐久性设计规范》GB/T 50476和《混凝土结构设计规范》GB 50010的规定。

5.1.6 采用机制砂配制混凝土时，应控制惰性掺合料的使用量；并应预先检查机制砂与胶凝材料、外加剂的适应性，进行混凝土坍落度经时损失试验，确认满足施工要求后方可使用。

## 5.2 配合比设计与确定

5.2.1 当采用相同细度模数的砂配制混凝土时，机制砂混凝土的砂率宜在天然砂混凝土砂率的基础上适当提高。

5.2.2 对混凝土耐久性有设计要求时，应采用MB值小于1.2的机制砂，且应进行相关耐久性试验验证。

5.2.3 对于掺加矿物掺合料的机制砂混凝土，应考虑机制砂中石粉的含量，适当降低掺合料的用量，具体用量应通过试验确定。

5.2.4 掺加外加剂的机制砂混凝土，机制砂混凝土中的外加剂品种与掺量应根据机制砂混凝土的强度等级、施工要求、运输距离、混凝土所处环境条件等因素经试验后确定，并应符合现行国家标准《混凝土外加剂》GB 8076、《混凝土外加剂应用技术规范》GB 50119的规定。

5.2.5 机制砂混凝土配合比计算、试配、调整与确定应按现行行业标准《普通混凝土配合比设计规程》JGJ 55的有关规定执行。

5.2.6 混凝土配合比设计可根据机制砂的需水量比（X）适当调整胶凝材料用量、用水量和砂率，并经试验确定，确保机制砂混凝土性能满足设计和施工要求。

5.2.7 用于泵送施工的机制砂混凝土的配合比设计，应根据混凝土原材料、混凝土运输距离、混凝土泵与混凝土输送管径、泵送距离、环境气温等具体施工条件进行试配，并应符合现行国家标准《混凝土质量控制标准》GB 50164、《混凝土泵送施工技术规程》JGJ/T 10的规定。

5.2.8 当机制砂混凝土有如下情况时，应重新进行混凝土配合比设计：

1 原材料品种或质量有显著变化；

2 对混凝土性能指标有特殊要求；

3 混凝土生产间断半年以上。

## 5.3 混凝土拌合物技术要求

5.3.1 机制砂混凝土坍落度应满足工程设计和施工要求；用于泵送的机制砂混凝土坍落度经时损失不宜大于30 mm/h。

5.3.2 机制砂混凝土拌合物的凝结时间应满足施工要求和混凝土性能要求。

5.3.3 机制砂混凝土拌合物的总碱含量应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010的规定。

5.3.4 机制砂混凝土拌合物应具有良好的黏聚性、保水性和流动性，不得离析或泌水。

5.3.5 机制砂混凝土拌合物宜具备良好的早期抗裂性能。

5.3.6 机制砂混凝土拌合物的水溶性氯离子最大含量应符合表5.3.6的规定。

表5.3.6机制砂混凝土拌合物中水溶性氯离子最大含量(水泥用量的质量百分比,%)

| 环境条件 | 水溶性氯离子最大含量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 钢筋混凝土 | 预应力混凝土 | 素混凝土 |
| 干燥环境 | 0.30 | 0.06 | 1.00 |
| 潮湿但不含氯离子的环境 | 0.20 |  |  |
| 潮湿且含有氯离子的环境、盐渍土环境 | 0.10 |  |  |
| 除冰盐、海风等侵蚀性物质的腐蚀环境 | 0.06 |  |  |

5.3.7 机制砂混凝土拌合物应符合现行国家标准《混凝土质量控制标准》GB 50164和《混凝土结构工程施工规范》GB 50666的规定。

## 5.4 硬化机制砂混凝土的技术要求

5.4.1 机制砂混凝土强度等级应按立方体抗压强度值确定。

5.4.2 机制砂混凝土的强度标准值、强度设计值、弹性模量、轴心抗压强度与轴心抗拉强度设计值、疲劳变形模量等应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010的规定，并满足设计要求。

5.4.3 机制砂混凝土的收缩和徐变性能应符合设计要求。

5.4.4 机制砂混凝土的抗冻、抗渗、抗氯离子渗透、抗碳化和抗硫酸盐侵蚀等耐久性能应符合设计要求；当无设计要求时，其长期性能和耐久性应符合现行国家标准《混凝土质量控制标准》GB 50164的规定。

## 5.5 施工

5.5.1 施工单位在施工前应根据设计要求、工程性质、结构特点和环境条件等，制定机制砂混凝土施工技术方案。

5.5.2 机制砂混凝土的搅拌时间应在天然砂混凝土搅拌时间的基础上适当延长。

5.5.3 施工过程中，机制砂混凝土的搅拌、浇筑、振捣、拆模及养护等过程应符合国家现行标准《混凝土质量控制标准》GB 50164和《混凝土结构工程施工规范》GB 50666的规定。

5.5.4 机制砂混凝土采用泵送方法施工时，相同泵送高度下，机制砂混凝土入泵坍落度值宜较天然砂混凝土适当增加。

5.5.5 机制砂混凝土应加强早期养护。

# 6 机制砂混凝土检验

## 6.1 机制砂混凝土拌合物性能检验

6.1.1 机制砂混凝土拌合物检验应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204和《预拌混凝土》GB/T 14902的规定。

6.1.2 在混凝土浇筑前，应对机制砂混凝土拌合物性能进行抽样检验，且应在搅拌地点和浇筑地点分别取样检验。

6.1.3 对于机制砂混凝土拌合物工作性能，每工作班应至少检验2次。

6.1.4 机制砂混凝土拌合物性能应符合本规程第5.3节的规定。

## 6.2 硬化机制砂混凝土性能检验

6.2.1 机制砂混凝土力学性能应按照现行国家标准《混凝土物理力学性能试验方法标准》GB/T 50081的规定进行试验测定，并应满足设计要求；当无设计要求时，机制砂混凝土力学性能应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010的规定。机制砂混凝土强度的评定按《混凝土强度检验评定标准》GB/T 50107执行。

6.2.2 机制砂混凝土长期性能和耐久性应符合设计要求；当无设计要求时，机制砂混凝土耐久性应符合现行国家标准《混凝土质量控制标准》GB 50164的规定。机制砂混凝土耐久性能试验方法应按照现行国家标准《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》GB/T 50082的规定执行。

# 7 试验室要求

## 7.1一般规定

7.1.1 机制砂生产企业和机制砂混凝土生产企业应设有专门的检测试验室，用于机制砂原材料及产品的性能检验，机制砂混凝土配合比设计与验证，以及机制砂混凝土工作性能、物理性能、耐久性能等项目的检测检验。

7.1.2 机制砂生产企业的检测试验室应具备完成本规程附录B规定的出厂检验项目的能力；宜具备完成本规程附录B规定的型式检验项目的能力，不具备相关检验能力时，应委托具备相应检测能力的第三方机构完成检测。

7.1.3 机制砂混凝土生产企业的检测试验室除应具备完成本规程附录B 规定的进场检验项目的能力外，还应具备完成机制砂混凝土配合比设计与验证，工作性能、物理性能检测的能力；宜具备完成混凝土耐久性能检测的能力，不具备相关检验能力时，应委托具备相应检测能力的第三方机构完成检测。

7.1.4 试验室应建立健全质量管理体系，结合企业实际，制定切实可行的质量管理体系文件，并确保有效运行。

7.1.5质量管理体系文件应包括试验室质量管理手册、程序文件、作业指导书、记录等。

7.1.6 试验室应建立完善的试验台账，原始记录、试验报告应完整齐全。

7.1.7 试验室应执行国家和地方现行有关法律法规和技术标准，做好试验工作，对样品取样的规范性、真实性负责、按标准规定留置已检试样。

7.1.8 试验室承担本企业内部的检验工作并出具试验报告，对试验报告的真实性、准确性负责。

7.1.9 试验室应定期进行内部核查，发现问题及时纠正，不断提高自身的工作质量和技术水平。

## 7.2 人员要求

7.2.1 试验室实行试验室主任、报告审核人、试验员、样品管理员、设备管理员和资料员岗位管理制度，其岗位职责应符合《预拌砂浆、混凝土及制品企业试验室管理规范》DBJ/T 15-104的规定。

7.2.2 试验室应配备1名主任，原则上应具备中级及以上技术职称，或相关专业大专及以上文化水平且从事机制砂或混凝土生产质量管理工作3年以上。

7.2.3 试验室应配备至少2名试验人员，熟悉相关标准，掌握专业技能，经培训考核合格后上岗。

7.2.4 样品管理员、设备管理员和资料员可以单独配备也可以由试验室主任或者试验员兼职。

7.2.5 试验人员应按规定参加相关部门组织的继续教育，及时更新相关知识。

7.2.6 试验室应备有相关人员身份证、职称证、学历证、上岗证、继续教育证书等复印件及任职文件、培训记录等个人信息档案。

## 7.3 设备要求

7.3.1 试验室所需实验设备应齐全，其性能应满足有关规定的要求，常用易损的仪器设备应有备品备件。

7.3.2 试验室应有仪器设备清单和计量检定（校准）周期表并建立管理档案，应设立仪器设备使用、维修和计量检定（校准）管理制度。

7.3.3 试验室仪器设备应符合附录B的规定，并能满足相关试验项目的要求。

## 7.4 场地要求

7.4.1试验室规模应与企业的生产规模及其具备的检测能力相适应，试验室面积不宜小于100平米。

7.4.2 试验室各功能区应满足试验设备布局和试验流程合理的要求。

7.4.3 试验室环境应符合相关规范的要求，试验室应设置温度与湿度控制设备。

7.4.4 试验室各功能区应有明显标识，无关人员不得进入试验室。

7.4.5 试验场所应合理存放有关材料、物质、确保危险物品安全存放，对试验过程产生的废弃物、影响环境及有毒物质的处置，应符合环境保护、人身健康、安全等方面的相关规定，并有相应的应急处理预案。

## 7.5 管理要求

7.5.1 试验室应对试验人员操作、样品抽取与制备、环境控制、设备运行、方法确定、

原始记录、试验报告等全过程进行控制。

7.5.2 试验室应编制试验室质量控制文件，建立表7.5.2所列各项管理制度。

表7.5.2 试验室管理制度

| 序号 | 管理制度 |
| --- | --- |
| 1 | 质量管理制度 |
| 2 | 技术岗位责任制度 |
| 3 | 场地及环境管理制度 |
| 4 | 人员培训考核制度 |
| 5 | 安全管理制度 |
| 6 | 仪器设备管理制度 |
| 7 | 试验过程管理制度 |
| 8 | 样品管理制度 |
| 9 | 产品出厂和交货检验制度 |
| 10 | 原始记录及试验报告管理制度 |
| 11 | 不合格品管理制度 |
| 12 | 化学品管理制度 |
| 13 | 试验室应急预案 |
| 14 | 文件资料管理制度 |

7.5.3 试验室相关人员在样品的取样、制样及转接、留置过程中，应对试样的状况、标识、封样等情况进行检查，确认无误后登记，并按规定的程序、环境、数量、时间等要求留置。

7.5.4 试验原始记录、试验报告、产品质量证明文件及试验台账、档案管理等资料应完整、真实，符合《预拌砂浆、混凝土及制品企业试验室管理规范》DBJ/T 15-104的规定，具有可溯性。

7.5.5 试验室在检测设备首次启用时，应对人员技能、试验设备、环境条件等进行符合性确认，符合后方可实施。

7.5.6 试验人员按现行国家和地方有关标准和试验方法进行试验，试验完成后及时做好试验环境及设备的清洁保养工作。

# 附录A 机制砂需水量比试验方法

A.1 原理

采用相同水泥及胶砂配比，测定机制砂与ISO标准砂砂浆达到规定流动度偏差时的不同用水量。

A.2 材料

A.2.1 水泥应符合《混凝土外加剂》GB 8076混凝土外加剂检验专用基准水泥或《通用硅酸盐

水泥》GB 175中P·Ⅱ52.5（R）硅酸盐水泥的规定。

A.2.2 ISO标准砂应符合《水泥胶砂强度检验方法（ISO法）》GB/T 17671的规定。

A.2.3 水应符合《混凝土用水标准》JGJ 63的规定。

A.3 仪器设备

A.3.1 天平量程应不小于2000g，最小分度值应不大于1g。

A.3.2 搅拌机采用应符合《水泥胶砂强度检验方法（ISO法）》GB/T 17671规定的行星式水泥胶砂搅拌机。

A.3.3 流动度跳桌应符合《水泥胶砂流动度测定方法》GB /T 2419的规定。

A.4 试验步骤

A.4.1 机制砂应在75μm筛上进行水洗，将石粉和泥清洗干净，然后烘干以备用。

A.4.2 配合比应符合表A.4.2的规定。

表A.4.2 机制砂需水量比试验配合比

| 砂浆种类 | 水泥（g） | 标准砂（g） | 机制砂（g） | 加水量（ml） | 流动度（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准砂砂浆 | 450 | 1350 | — | 225 | Y |
| 机制砂砂浆 | 450 | — | 1350 | Mw | Y±5 |

A.4.3 砂浆搅拌应按《水泥胶砂强度检验方法（ISO法）》GB/T 17671执行。

A.4.4 砂浆流动度测试应按 《水泥胶砂流动度测定方法》GB/T 2419执行，并应符合下列规定：

1 测定标准砂砂浆流动度Y，精确至1mm；

2 调整机制砂砂浆用水量，测定流动度为（Y±5）mm时的用水量Mw，精确至1ml。

A.5 结果计算

A.5.1 机制砂需水量比应按式A.5.1计算：

X=Mw225×100                              (A.5.1)

式中：X——机制砂需水量比，精确至1%；

Mw——机制砂砂浆流动度达到与标准砂砂浆流动度之差为±5mm时用水量。

A.5.2 机制砂需水量比应取三次试验结果的算术平均值，精确至1%。

# 附录B 检验项目及设备要求

B.0.1 机制砂生产企业检测项目及主要仪器设备应符合表B.0.1的规定。

表B.0.1 机制砂生产企业试验室的试验项目及设备仪器

| 序号 | 检测项目 | 主要设备仪器 | 检测类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 含水率 | 天平、烘箱 | 出厂检验 与 型式检验 |
| 2 | 颗粒级配 | 天平、烘箱、方孔筛、振筛机 |  |
| 3 | 松散堆积密度 | 天平、烘箱、方孔筛、容量筒、垫棒 |  |
| 4 | 石粉含量 （含亚甲蓝试验） | 天平、烘箱、方孔筛、淘洗容器、容量瓶、玻璃棒、搅拌机 |  |
| 5 | 泥块含量 | 天平、烘箱、方孔筛、淘洗容器 |  |
| 6 | 压碎指标 | 天平、烘箱、方孔筛、压力试验机、钢模 |  |
| 7 | 吸水率 | 天平、烘箱 |  |
| 8 | 需水量比 | 天平、方孔筛、搅拌机、跳桌 |  |
| 9 | 氯离子含量 | 天平、烘箱、容量瓶、移液管、滴定管 |  |
| 10 | 表观密度 | 天平、烘箱、容量瓶 | 型式检验 |
| 11 | 空隙率 | / |  |
| 12 | 云母含量 | 天平、烘箱、放大镜 |  |
| 13 | 轻物质含量 | 天平、烘箱、比重计 |  |
| 14 | 有机物含量 | 天平、方孔筛、烧杯 |  |
| 15 | 硫化物与硫酸盐含量 | 天平、烘箱、高温炉 |  |

B.0.2 机制砂混凝土生产企业检测项目及主要仪器设备应符合表B.0.2的规定。

表B.0.2 机制砂混凝土生产企业试验室的试验项目及设备仪器

| 序号 | 检测项目 | 主要设备仪器 | 检测类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 含水率 | 天平、烘箱 | 进场检验 |
| 2 | 颗粒级配 | 天平、烘箱、方孔筛、振筛机 |  |
| 3 | 松散堆积密度 | 天平、烘箱、方孔筛、容量筒、垫棒 |  |
| 4 | 石粉含量 （含亚甲蓝试验） | 天平、烘箱、方孔筛、淘洗容器、容量瓶、玻璃棒、搅拌机 |  |
| 5 | 泥块含量 | 天平、烘箱、方孔筛、淘洗容器 |  |
| 6 | 压碎指标 | 天平、烘箱、方孔筛、压力试验机、钢模 |  |
| 7 | 吸水率 | 天平、烘箱 |  |
| 8 | 需水量比 | 天平、方孔筛、搅拌机、跳桌 |  |
| 9 | 氯离子含量 | 天平、烘箱、容量瓶、移液管、滴定管 |  |
| 10 | 混凝土配合比 | 天平、电子秤、混凝土搅拌机 |  |
| 11 | 拌合物表观密度 | 天平、容量筒 |  |
| 12 | 混凝土工作性 | 坍落度桶、钢尺 |  |
| 13 | 混凝土氯离子含量 | 氯离子含量测定仪 |  |
| 14 | 混凝土抗压强度 | 压力试验机 |  |
| 15 | 混凝土抗渗 | 抗渗试验机 |  |

# 附录C 机制砂检测报告表

C.0.1 机制砂的检测报告可采用表C.0.1中的格式。

表C.0.1  机制砂检测报告表

| 生产企业 |  |  |  |  | 报告日期 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产方式 |  | ¨干法 ¨湿法 |  |  | 产品等级 |  |  |  |  |  |
| 产品名称 |  |  |  |  | 供货数量（t） |  |  |  |  |  |
| 产品批号 |  |  |  |  | 原材料碱活性 |  |  |  | ¨合 格 ¨不合格 |  |
| 原材料种类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检验项目 |  | 技术要求 |  |  |  |  | 检测结果 |  |  |  |
| 含水率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 松散堆积密度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 石粉含量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MB值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 泥块含量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 压碎指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 吸水率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 需水量比 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 氯离子含量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 颗粒级配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检测结果 |
| 公称粒径 | 10.0mm | 5.00mm | 2.50mm | 1.25 mm |  | 630μm | 315μm | 160μm |  | 细度模数 |
| I区 | 0 | 10~0 | 35~5 | 65~35 |  | 85~71 | 95~80 | 100~90 |  |  |
| Ⅱ区 | 0 | 10~0 | 25~0 | 50~10 |  | 70~41 | 92~70 | 100~90 |  |  |
| Ⅲ区 | 0 | 10~0 | 15~0 | 15~0 |  | 40~16 | 85~55 | 100~90 |  |  |
| 实测累计筛余（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 级配区属于 区砂 |
| 结论 |  |  |  | 备注 |  |  |  |  |  |  |

试验员：                      审核人：                    企业盖章：

# 本规程用词说明

1 为便于在执行本规程条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2 条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

# 引用标准名录

- 《通用硅酸盐水泥》GB 175

- 《水泥胶砂流动度测定方法》GB/T 2419

- 《建筑材料放射性核素限量》GB 6566

- 《混凝土外加剂》GB 8076

- 《水泥胶砂强度检验方法（ISO法）》GB/T 17671

- 《混凝土结构设计规范》GB 50010

- 《混凝土物理力学性能试验方法标准》GB/T 50081

- 《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》GB/T 50082

- 《混凝土强度检验评定标准》GB/T 50107

- 《混凝土外加剂应用技术规范》GB 50119

- 《混凝土质量控制标准》GB 50164

- 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300

- 《混凝土结构耐久性设计规范》GB/T 50476

- 《预防混凝土碱骨料反应技术规范》GB/T 50733

- 《混凝土结构工程施工规范》GB 50666

- 《混凝土泵送施工技术规程》JGJ/T 10

- 《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ 52

- 《普通混凝土配合比设计规程》JGJ 55

- 《混凝土用水标准》JGJ 63

- 《人工砂混凝土应用技术规程》JGJ/T 241

- 《机制砂生产企业试验室基本条件》 T/CBMF 40

- 《预拌砂浆、混凝土及制品企业试验室管理规范》DBJ/T 15-104

- 《预拌混凝土绿色生产及管理技术规程》JGJ/T 328

- 《混凝土和砂浆用再生细骨料》GB/T 25176

- 《再生骨料应用技术规程》JGJT 240

- 《建筑用砂》GB/T 14684

- 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204

- 《预拌混凝土》GB/T 14902

广东省标准

预拌混凝土用机制砂应用技术规程

DBJ/T 15-XXX-20XX

- 条 文 说 明

# 目  次

1  总则	24

2  术语	25

3  基本规定	26

4  机制砂	27

4.1 分类与规格	27

4.2 原材料及生产要求	27

4.3 技术要求	28

4.4 试验方法	30

4.5检验规则	30

5  机制砂混凝土	31

5.1一般规定	31

5.2 配合比计算与确定	31

5.3 混凝土拌合物技术要求	32

5.4 硬化机制砂混凝土的技术要求	32

5.5 施工	32

6  机制砂混凝土检验	33

6.1 机制砂混凝土拌合物性能检验	33

6.2 硬化机制砂混凝土性能检验	33

7 试验室要求	34

7.1一般规定	34

7.2 人员要求	34

7.3 设备要求	34

7.4 场地要求	34

7.5 管理要求	34

# 1  总则

1.0.1  近年来机制砂在混凝土工程中的应用越来越普遍，机制砂混凝土应用技术的行业标准，广西、重庆、贵州等地方标准相继出台，为规范机制砂混凝土的推广应用起到重要作用。由于各地机制砂资源存在较大地域与资源差异，采用行业标准或其他省标来指导我省机制砂的应用有其不足之处。因此，本规程的制定是为了规范我省机制砂以及机制砂混凝土在建设工程中的应用，更好地保证工程质量。

1.0.2  本条主要是明确机制砂及机制砂混凝土应用中进行质量控制的主要环节。

1.0.3  本条规定了本规程与其他标准、规范的关系。本规程难以对所有混凝土用机制砂的应用情况作出规定，在实际应用中，本规程作出规定的，按本规程执行，未作出规定的，按现行相关标准执行。

# 2  术语

2.0.1 2019年11月11日，工业和信息化部等国家十部门发布的《关于推进机制砂石行业高质量发展的若干意见》中鼓励拓展砂石来源，在符合安全、生态环保要求的前提下，鼓励和支持综合利用废石、建筑拆除垃圾等资源生产砂石，实现“变废为宝”。本编制组经过大量的调查研究、试验验证，卵石、回收混凝土块、尾矿等原材料经过加工可制备出符合要求的机制砂。

2.0.2～2.0.3  本条列出的术语与国家现行标准《建筑用砂》GB/T 14684和《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ 52一致。

2.0.4  本条列出的术语与现行行业标准《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ 52一致。

2.0.5  编制组根据对湛江、茂名、珠海、阳江、广州、梅州等地市机制砂级配的调查统计，满足《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ 52中Ⅰ区级配要求的占样本的14.6%，满足Ⅱ区级配要求的仅占2.6%，其中，公称粒径2.5mm的累计筛余基本上不符合现行行业标准规定的级配要求。因此，可掺加部分天然砂进行调配，以保证机制砂混凝土质量；只要机制砂掺加比例最大，无论天然砂掺量多少，都视为机制砂混凝土。

# 3  基本规定

3.0.1 规定了机制砂生产和应用企业应设置检验试验室来控制机制砂、机制砂混凝土的质量。

3.0.2 机制砂与天然砂相比，机制砂部分性能参数是可以通过生产过程调整控制的。因此，对进场的机制砂必须有相应的质量要求，从生产源头就保证机制砂的质量。

3.0.3 规定了机制砂进入应用场地的堆放要求，确保不同产地、类别、规格以及不同技术要求的机制砂分类别堆放。

3.0.4 规定了进场复验项目，对复验不合格的机制砂不得使用，以确保工程的质量。

3.0.5 为保障建筑环境辐射安全，应对用于建筑工程的机制砂混凝土放射性作出规定，并按现行国家标准《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB 50325和《建筑材料放射性核素限量》GB 6566的规定严格控制。

3.0.6 规定了机制砂绿色生产满足的要求。

3.0.7 规定了机制砂混凝土绿色生产满足的要求。

# 4  机制砂

## 4.1 分类与规格

4.1.1  机制砂的分类与《建设用砂》GB/T 14684保持一致，同时参考《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ 52并结合已有的机制砂混凝土应用经验，对不同混凝土用砂类别做了推荐性的规定。当且仅当机制砂的母岩抗压强度、颗粒级配、亚甲蓝（MB）值、石粉含量和泥块含量、坚固性、空隙率、压碎指标及有害物质均满足某一机制砂类别质量要求时，方可判定为该类别机制砂。

4.1.2  机制砂细度模数分级μf与现行行业标准《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ 52和《建设用砂》GB/T 14684保持一致。

## 4.2 原材料及生产要求

4.2.1 规定了机制砂生产宜采用的原材料，不宜采用的原材料。

4.2.2 生产机制砂用母岩强度的规定与《人工砂混凝土应用技术规程》JGJ/T 241保持一致。对于表面风化或含软质层的母岩应除去风化层或软质层后方可用作制砂用料。对于矿山尾矿或工业废渣生产的机制砂，在批量生产前应进行小范围试生产，以确保能够制得压碎值指标满足要求的机制砂。

4.2.3 规定了采用回收混凝土块生产机制砂时，其中所包含杂质的量不能超过2%。

4.2.4 机制砂的碱活性是制砂原料的本质属性，不因后期加工而改变。因此，在选择制砂原料时应充分考虑其碱活性。参考《预防混凝土碱骨料反应技术规范》GB/T 50733中的相关规定，对于采用有潜在碱活性危害的制砂原料，可以选择控制混凝土中的碱含量，或进行抑制骨料碱活性的有效性检验。

4.2.7~4.2.8 保持机制砂合理级配非常重要，除粉工艺一方面需要将石粉含量降低到标准规定的范围内，并最好能选择性的除去粘土和轻物质等；另一方面希望在除粉的过程中尽量保持机制砂中本来就十分稀缺的细颗粒含量。筛分除粉方式虽然降低了机制砂中的石粉，但级配被严重破坏，不应采用；干法除尘可以减少粉料含量也几乎不带走细砂颗粒，但对于泥块含量大的机制砂则选走了石粉留下了结团成块的粘土成分，特别对于多雨的南方，干法除粉往往难以达到除粉效果。水洗法的好处是水能很好的分散粘土，使得粘土和轻物质在水流作用下被选择性清除，不但可以减少粉料含量，也可有效降低MB值，还适用于多雨和水源充分的南方，但是水洗法不可避免的会除去一部分细砂颗粒，劣化机制砂级配。

4.2.9 参考《广东省公路工程机制砂水泥混凝土应用技术规范》等相关标准，确保机制砂的质量，选取每小时取样1次检测细度模数。

4.2.11 根据《水工混凝土施工规范》中规定，人工砂饱和面干的含水率不宜超过6%。在湿法生产机制砂过程中，采用大量水对骨料进行冲洗。刚刚生产的成品机制砂，含水率大约为12%～15%左右，过多的自由水需要脱除。初期约48h内脱水速度快，一般可使含水率降低到8％～10％，再降低到6％左右脱水速度明显减慢，一般需要3～5d时间，编制组调研机制砂生产企业和使用企业的建议，确定机制砂出厂含水率不大于10%。

## 4.3 技术要求

4.3.1  对机制砂颗粒级配的规定与《建设用砂》GB/T 14684和行业标准《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ 52保持一致。

4.3.2  针对广东省地区梅州、清远、阳江、阳东、韶关、江门等地区的机制砂样进行了大量的MB值试验，结果表明广东省地区机制砂中的MB值普遍小于1.0，且研究结果表明在MB值小于等于1.2的前提下，机制砂中的石粉对混凝土的性能具有改善作用，石粉含量在14%，甚至21%时才能最好的发挥机制砂混凝土的性能。综合考虑以上几点，才在本节中规定了“当MB值小于等于1.2时，机制砂的石粉含量若超过14.0%，应根据其使用部位和用途，在试验证明能确保工程质量的前提下，经供需双方协商后方可使用”。

4.3.3  泥块含量的规定与《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ 52保持一致。

4.3.4  对机制砂有害物质含量限值的规定与《建设用砂》GB/T 14684保持一致。

4.3.5  对机制砂坚固性、压碎指标的规定与《建设用砂》GB/T 14684保持一致。

4.3.6  回收混凝土块制机制砂表观密度、堆积密度应达到《混凝土和砂浆用再生细骨料》GB/T 25176中II类再生细骨料以上，其他机制砂表观密度、堆积密度的规定与《建设用砂》GB/T 14684保持一致。

4.3.7  根据广东地区机制砂地方特点，设计了颗粒范围为1.25~5mm、0.63~1.25mm、0.315~0.63mm、0.08~0.315mm的四区间级配，并以与泰波级配的偏差值R2作为级配评价指标。结果证明：为达到较小的堆积空隙率，1.25~5mm的颗粒含量应高一些，而0.315~0.63mm颗粒含量应低一些，总体上机制砂的堆积空隙率随偏差值R2的增大而增大，最大空隙率可达49%。根据偏差值R2将机制砂划分为5个区间：一级、二级、三级、四级和五级这5个级配等级；等级越大，堆积空隙率越大，级配越差。

4.3.8  控制机制砂饱和吸水率，是控制混凝土水胶比和拌合物工作性能的主要措施之一，根据《水工混凝土施工规范》DL/T 5144中的相关规定和编制组验证试验结果给出的吸水率要求。基于试验研究，并参考《再生骨料》JGJ/T 240、《混凝土用再生粗骨料》GB/T 25177、JISA5023:2018 再生骨材コンクリートL等，综合给出回收混凝土块制机制砂吸水率的要求。

4.3.9~4.3.10  针对广东省地区，如梅州、清远、阳江、阳东、台山、韶关、江门等地区的机制砂样进行了大量的需水量比试验，如表1所示。分析发现，花岗岩机制砂的需水量比明显大于石灰岩砂的需水量比，且所有试样的需水量比均在101%～136%之间。

通过机制砂需水量比试验，可得出以下结论：

1  机制砂的需水量比均大于ISO标准砂；

2  机制砂原材料种类对需水量比影响较大，相同细度模数下，花岗岩机制砂比石灰岩机制砂需水量比大，需水量约增加15%；

3  机制砂的细度模数和颗粒级配显著影响其需水量比，细度模数越大，需水量比越小；

4  机制砂颗粒级配越好（颗粒粒径呈标准正态分布），则其需水量比越小。

这是由于花岗岩质地较石灰岩硬，相同细度模数下石粉含量更多，石粉需水量较大因而导致花岗岩机制砂需水量比增大；其次，细度模数越大，机制砂粉磨较少，石粉含量较少，而颗粒级配较好，填充能力较强，达到相同胶砂流动度时需要包裹的水泥净浆也较少，使机制砂需水量比减少。

综合以上几点，将机制砂需水量比控制在100%～140%的范围内，可以为机制砂生产厂家提供技术参考，更好的规范机制砂的生产，保证机制砂乃至混凝土产品的质量，并促进机制砂在实际工程中的推广应用。

表1 不同机制砂需水量比

| 机制砂产地 | 细度模数 | 需水量比（%） |
| --- | --- | --- |
| 花岗岩机制砂（未水洗） | 2.40 | 136 |
| 花岗岩机制砂（水洗） | 2.40 | 121 |
| 石灰岩机制砂（未水洗） | 2.80 | 122 |
|  | 3.50 | 111 |
| 石灰岩机制砂（水洗） | 2.80 | 116 |
|  | 3.50 | 106 |
| 梅州1 | 2.40 | 122 |
| 梅州2 | 3.07 | 103 |
| 清远1 | 2.51 | 110 |
| 清远2 | 3.23 | 101 |
| 阳江 | 2.89 | 106 |
| 河源1 | 2.54 | 129 |
| 河源2 | 2.90 | 104 |
| 韶关 | 2.51 | 128 |
| 台山 | 2.70 | 118 |
| 江门 | 3.07 | 119 |

4.3.11  参考《预防混凝土碱骨料反应技术规范》GB/T 50733中的相关规定，对于有潜在碱活性危害的机制砂，可以选择控制混凝土中的碱含量，或进行抑制骨料碱活性的有效性检验。

4.3.12  对机制砂氯离子含量的规定与《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ 52 保持一致。

## 4.4 试验方法

4.4.1  机制砂检验方法按照《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ 52的规定执行。

4.4.2  机制砂需水量比参照本标准附录A进行。

## 4.5检验规则

4.5.1 规定了机制砂检验应包括出厂检验、进场检验和型式检验。

4.5.2 机制砂检验的出厂检验与进场复验项目与《建设用砂》GB/T 14684基本一致，增加项目为需水量比。

4.5.3 相对于《建设用砂》GB/T 14684，增加了机制砂进场复验的规定，主要是为了保证进入搅拌站和工地现场的机制砂的产品质量。

4.5.4 本条列举了机制砂生产企业可能遇到的情况，当出现这些情况时，需进行型式检验。

4.5.5 机制砂检验的组批规则与《人工砂混凝土应用技术规程》JGJ/T 241一致。

# 5  机制砂混凝土

## 5.1一般规定

5.1.1  遵循低水泥用量、低用水量的混凝土配合比设计原则，是保证混凝土质量和经济适用的重要技术措施，这也是现行国家标准《混凝土结构耐久性设计规范》GB/T 50476中对混凝土的要求，编制组对机制砂混凝土早期抗裂和收缩性能的试验证明，机制砂混凝土早期失水速率较快、收缩变形大而易产生微裂缝。因此，其配合比设计应优选早期抗裂性能好且收缩小的机制砂混凝土配合比。

5.1.2  用于泵送施工的混凝土配合比设计，在《普通混凝土配合比设计规程》JGJ 55和《混凝土泵送施工技术规程》JGJ/T 10中均作了相应规定，鉴于机制砂具有表面粗糙、棱角多、石粉含量大等技术特点。因此，用于泵送施工的机制砂混凝土配合比确定，应根据混凝土原材料、混凝土运输距离、混凝土泵与输送管径、泵送距离、环境气温、混凝土浇筑部位结构特点等具体施工条件进行设计和试配，必要时，应通过试泵确定配合比。

5.1.3  实际生产中通常将机制砂和天然砂二者按照一定比例混合来配制混凝土，混合砂应满足指标要求。

5.1.5  通常，外加剂与水泥混凝土体系存在适应性问题，其中外加剂与胶凝材料、机制砂中石粉和泥块含量的适应性问题最为突出。因此，在配制掺外加剂的机制砂混凝土时，应进行混凝土拌合物坍落度经时损失试验，确认满足施工要求后方可使用。

5.1.6  掺合料是指在配制混凝土时加入的能改变新拌混凝土和硬化混凝土性能的无机矿物细粉；惰性掺合料是指化学活性较差（近似认为没有化学活性）的矿物掺合料，如石灰石粉、石英粉等。

## 5.2 配合比计算与确定

5.2.1  与天然砂相比，机制砂的表面积粗糙、比表面积大，在砂率和其他条件相同的情况下，机制砂混凝土的流动性较小。因此，为保证机制砂混凝土的工作性，应适当提高其砂率，并经试验后确定配合比。

5.2.2  已有研究结果及编制组的试验结果均表明当MB值在1.2以上（不合格）时，混凝土中泥含量显著影响混凝土性能尤其是混凝土耐久性，因此，为保证机制砂混凝土的耐久性，延长机制砂混凝土工程的寿命，应控制机制砂中泥的含量。

5.2.3  掺加粉煤灰的机制砂混凝土配合比设计，应按照《普通混凝土配合比设计规程》JGJ 55和《粉煤灰在混凝土和砂浆中应用技术规程》JGJ 28的规定进行，掺加其他矿物掺合料的机制砂混凝土配合比设计，可按照《普通混凝土配合比设计规程》JGJ 55的规定执行。

5.2.4  在确认外加剂与机制砂混凝土体系适应性良好的基础上，外加剂的品种和掺量应根据工程设计和施工要求，按《混凝土外加剂应用技术规范》GB 50119的规定，经试验及经济比较后确定。

5.2.5  现行行业标准《普通混凝土配合比设计规程》JGJ 55作为混凝土配合比计算、试配、调整与确定设计规程，同样适用于机制砂混凝土。

5.2.6  在配制相同强度等级的机制砂混凝土时，胶凝材料的最大用量限值与现行行业标准《普通混凝土配合比设计规程》JGJ 55的规定一致；但与天然砂相比，机制砂比表面积较大，在混凝土达到相同工作性能时，机制砂混凝土的胶凝材料用量应较多，因此，建议机制砂混凝土的胶凝材料最低用量比《普通混凝土配合比设计规程》JGJ 55中规定的胶凝材料最低限量提高20 kg/m3左右。

## 5.3 混凝土拌合物技术要求

5.3.1  当采用机制砂配制泵送混凝土时，机制砂中泥粉含量的多少对混凝土的坍落度损失有较大影响，此外，用于制备机制砂的母岩种类也对混凝土流动性能的变化影响较大。因此，加强对混凝土坍落度经时损失的控制十分重要。实践经验表明，一般情况下应将坍落度经时损失控制在30 mm/h内。机制砂混凝土坍落度的试验方法应符合现行国家标准《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》GB/T 50080的规定。

5.3.3  机制砂混凝土拌合物的总碱含量与现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010和行业标准《普通混凝土配合比设计规程》JGJ 55基本一致。

5.3.4  机制砂混凝土拌合物工作性能的好坏是决定混凝土质量的重要因素之一，因此，在配置机制砂混凝土时应主要调整拌合物的黏聚性、保水性和流动性，使之不离析、不泌水。

5.3.5  由于机制砂混凝土早期失水速率较快、收缩变形大而易产生微裂缝。因此，为保证机制砂混凝土的质量，提高混凝土耐久性，控制机制砂混凝土拌合物早期抗裂性能是较为重要的。机制砂混凝土抗裂性能的试验方法应符合现行国家标准《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》GB/T 50082的规定。

5.3.6  本条按照现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010、《预拌混凝土》GB/T 14902和《混凝土结构耐久性设计规范》GB/T 50476等对不同环境下机制砂混凝土中氯离子最大含量作出相关规定。

5.3.7  机制砂混凝土拌合物的要求与国家现行标准《混凝土质量控制标准》GB 50164和《混凝土结构工程施工规范》GB 50666的基本一致。

## 5.4 硬化机制砂混凝土的技术要求

5.4.1  随着高强、高性能混凝土技术的推广、应用和混凝土结构工程对强度要求的逐年提高，建设工程对混凝土强度提出了更高的要求，机制砂混凝土强度检验应按照现行国家标准《混凝土强度检验评定标准》GB/T 50107进行评定，其强度等级可划分为C20～C120。

5.4.2  机制砂混凝土的配合比设计、强度检验和试验方法与现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010、《混凝土强度检验评定标准》GB/T 50107和《混凝土物理力学性能试验方法标准》GB/T 50081等规范一致。

## 5.5 施工

5.5.1～5.5.5  本条规定了机制砂混凝土施工过程中原材料计量、拌合物搅拌、拌合物运输、混凝土浇筑与振捣、拆模及养护等过程应符合的要求。机制砂混凝土采用泵送方法施工时，相同泵送高度下，机制砂混凝土入泵坍落度值较天然砂混凝土宜增加（10-40）mm。

## 6.1 机制砂混凝土拌合物性能检验

6.1.1 本条规定了机制砂混凝土拌合物的检验依据。

6.1.2 本条规定了机制砂混凝土拌合物的检验项目及检验地点。

6.1.3 本条规定了机制砂混凝土拌合物的检验频次。

6.1.4 本条规定了机制砂混凝土拌合物性能应符合的质量要求。

## 6.2 硬化机制砂混凝土性能检验

6.2.1  本条规定了机制砂混凝土强度检验评定依据。

6.2.2  本条规定了机制砂混凝土长期性能和耐久性能的检验评定依据。

# 7 试验室要求

## 7.1一般规定

7.1.1~7.1.3 规定了机制砂生产企业和机制砂混凝土生产企业中试验室的检验能力。

7.1.4~7.1.5 规定了试验室应建立健全质量管理体系，并制定质量管理体系文件，并确保有效运行。

7.1.6 规定了试验室应建立完善的试验台账、原始记录、试验报告应完整齐全。

7.1.7 试验室应执行国家和地方现行有关法律法规和技术标准，做好试验工作，对样品取样的规范性、真实性负责、按标准规定留置已检试样。

7.1.8 试验室承担本企业内部的检验工作并出具试验报告，对试验报告的真实性、准确性负责。

## 7.2 人员要求

7.2.1~7.2.4 规定了试验室应包括的人员，人员的要求、岗位职责等。

7.2.5 本条规定了试验人员应积极参加继续教育，以保证检测技术知识及时更新。

7.2.6 本条规定了试验室应备有相关人员的信息档案。

## 7.3 设备要求

7.3.1 实验设备是检测工作的基本技术能力要素之一，没有符合要求的设备，就做不好检测工作。

7.3.2 本条要求建立检测设备的校准或检定周期管理档案。

7.3.3 规定了试验室仪器设备应符合附录B的规定，并能满足相关试验项目的要求。

## 7.4 场地要求

7.4.1 本条规定了试验室场地面积应与企业的生产规模及其具备的检测能力相适应。

7.4.2 本条规定了试验室各功能区应满足的要求。

7.4.3 本条规定了试验室环境应符合相关规范的要求。

7.4.4 本条规定了保证试验室工作区域的环境，应设置标识。无关人员不得进入试验室。

7.4.5 本条列出了试验场所的环境条件，除客观条件还包括检测场所本身的环境条件，如检测使用的化学试剂等；检测场所在检测过程中产生的有害废弃物；各项目的互相影响、工作安全以及振动、温度、湿度等环境因素。所有这些都采取有效的防治措施，以证明检测环境负荷有关规定，并有防止上述因素造成影响的应急处置措施

## 7.5 管理要求

7.5.1 本条规定对试验全过程进行管理控制。

7.5.2 本条列举了试验室的各项管理制度。

7.5.4 本条规定试验室资料应完整、真实，符合《预拌砂浆、混凝土及制品企业试验室管理规范》DBJ/T 15-104的规定，具有可溯性。

7.5.5 本条规定了试验室在检测设备首次启用要求。